STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ

ING. PETR POBOŘIL

1. ročník

ŠKOLNÍ ROK				             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2021/2022					             Třída T1

OBSAH UČIVA

Předmět se dělí na výuku teorie a cvičení		2. 9. 2021

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ – TEORIE, SPOLEČNÁ VÝUKA 2 HODINY TÝDNĚ

Úvod

- Úkoly a rozdělení stavebnictví, účastníci výstavby

- Přehled dílů stavby, postupy prací, zákl. konstr. systémy

-  Bezpečnost práce na stavbě

Ochrana životního prostředí

- Ochrana životního prostředí

-  Péče o životní prostředí při stavební činnosti

Stavební materiály

- Keramické výrobky cihlářské, pórovinové, kameninové

- Horniny - kamenivo pro stavební účely

- Pojiva - vápno, sádra, cementy

- Malty, maltové směsi, betony, složky, poměry míšení

- Vláknocementové výrobky

- Dřevo

-  Plasty

Základní konstrukční systémy

- Hrubá stavba - charakteristika

- Prefabrikace

- Svislé nosné konstrukce

- Funkce a rozdělení nosných zdí, sloupů a pilířů

- Otvory a prostupy ve zdivu

- Komíny a ventilační průduchy

- Příčky

- Stropní konstrukce

- Schodiště a šikmé rampy

- Střešní konstrukce

Zemní práce

- Rozdělení zemních prací, přípravné práce

- Provádění zemních prací, zajištěni stability stěn, BOZP

- Ohrazení a krytí výkopů, odvodnění výkopů

- Práce v zimě, nálezy ve výkopišti, zhutňování zeminy

- Základy plošné a hlubinné

Základové konstrukce

- Druhy základových konstrukcí

-  Základy plošné a hlubinné

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ – CVIČENÍ 1. HODINA TÝDNĚ

Technická normalizace

- Technická normalizace

- Modulová koordinace

-  Unifikace rozměrů

Zobrazování a kótování na stavebních výkresech

-  Účel stavebních výkresů a dokumentace

-  Zásady zobrazování stavebních konstrukcí na výkresech

Kótování stavebních výkresů

Zobrazování stavebních konstrukcí

- Druhy zobrazování stavebních konstrukcí

- Značení stavebních materiálů na výkresech

- Zobrazování jednotlivých stavebních konstrukcí

- Svislé konstrukce

- Ventilační a komínové průduchy

- Okna, dveře, vrata

- Prostupy, výklenky, drážky

- Zařizovací předměty

- Terén

- Stropy podlahy a úpravy povrchů

- Schodiště, šikmé rampy

- Střechy

POŽADAVKY NA VÝUKU A POMŮCKY

1. Veškerá výuka bude k dispozici na www.spsstavvm.cz  v sekci Studijní obory – studijní materiály – TZB – ing. Pobořil – 1. ročník ZAS výuka nebo cvičení

2. Sešit velikosti A4 nejlépe čtverečkovaný (…….) na psaní témat či zpracování úkolů.

3. Každý zadaný úkol bude jasně definován s informacemi ohledně způsobu zpracování, a termínu odevzdání.

Výkresová část ZAS cvičení:

1. ÚVOD			učebnice POS 1, str. 9		16. 9. 2021

1.1 ROZDĚLENÍ STAVEBNICTVÍ

- Pozemní stavby (stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl, zemědělství aj.)

- Dopravní stavby	(mosty, silnice, tunely, železnice aj.)

- Vodohospodářské stavby	 (přehrady, úpravy vodních toků, hráze aj.)

- Speciální stavby	(stožáry aj.)

1.2 ROZDĚLENÍ BUDOV PODLE ÚČELU

- Stavby pro bydlení (obytné domy – rodinné domy, bytové domy)

- Občanské stavby	(stavby pro zdravotnictví, školy, školky, divadla, kina, hotely, ubytovny, sportovní haly aj.)

- Průmyslové stavby (výrobní haly, sklady, kotelny aj. )

- Zemědělské stavby(stáje, seníky, skleníky aj.)

1.3 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY   (str. 19)

1.4 PROCES REALIZACE STAVEBNÍHO DÍLA

- Přípravná fáze  (záměr investora, studie)

- Návrh stavby a projekce (projekt stavby – stavební část, TZB, statika, elektro ….)

- Vlastní výstavba (realizace stavby)

1.5 ČLENĚNÍ KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU

Nosný subsystém  (základy, svislé nosné kce, stropní kce,schodiště)

Nenosný subsystém	(příčky, výplně otvorů, podlahy, instalace)

1.6 Konstrukční systémy vícepodlažních objektů

Stěnové

Sloupové

1.8 CO ZNAMENÁ POJEM HSV a PSV

1.8 POPIS OBRÁZKU – ŘEZ OBYTNOU BUDOVOU

1.9 BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVBĚ

Za bezpečnost práce na stavbě odpovídají vedoucí pracovníci - nejčastěji stavbyvedoucí.

Výběr všeobecných požadavků:

a) Požadavky na zaměstnavatele

b) Požadavky na zaměstnance

c) Požadavky na zařízení staveniště

d) Práce na staveništi

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Písemka 22.9.2021

Rozdělení stavebnictví (4)

Rozdělení budov podle účelu (4)

Účastníci výstavby (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. 9. 2021

3. POSTUP PRACÍ NA STAVBĚ

4.  TYPIZACE A MODULOVÁ KOORDINACE

Typizace

Modulová koordinace

Unifikace

Technická normalizace

Písemka 29. 10. 2021

Rozdělení stavebních prací (4+4) jen názvy

Význam Svislých nosných konstrukcí: jedna věta

Svislé nosné kce podle:

Půdorysné polohy: (alespoň 5)

Co znamená ve stavebnictví atika:

5. ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

5.1 ROZDĚLENÍ PODLE CHARAKTERU SVISLÝCH NOSNÝCH KCÍ

5.1.1 NOSNÉ ZDI, SLOUPY, PILÍŘE

5.1.2 FUNKCE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.2 HRUBÁ STAVBA - CHARAKTERISTIKA                    29. 9. 2021

http://www.stavarina.cz/poradna/hruba-stavba-obsah.htm

http://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-hruba-stavba-rodinneho-domu-20831.html

http://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-hruba-stavba-rodinneho-domu-19777.html

Hrubá stavba je realizace „surového“ domu, která nezahrnuje estetické úpravy.

- realizace spodní stavby (výkopové práce + základy)

- realizace veškerých přiléhajících vodorovných i svislých nosných konstrukcí a příček

- realizace krovu a zastřešení domu

- výplně stavebních otvorů v obvodových nosných stěnách.

Hrubá stavba domu tedy nezahrnuje estetické úpravy povrchů s výjimkou zastřešení a osazení okny a vchodovými dveřmi.

Hrubá stavba domu před položením střešní krytiny

5.3 JAK SE STAVÍ DŮM

http://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/

A) Příprava stavby

B) ……

C) ……

D) ……

E) ……

F) ……

G) ……

H) Stěhování

Písemka 13. 10. 2021

Co znamená pojem „Hrubá stavba“ (věta)

Z čeho se skládá hrubá stavba (4)

Jak se staví dům (A-H)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.4 PREFABRIKACE                                                       13. 10. 2021

Prefabrikace označuje hromadnou výrobu stavebních dílů. tzv. prefabrikátů (tedy předvýrobu).

Jednotlivé prefabrikáty bývají vyrobeny nejčastěji z betonu, dřeva, kovu apod.

Snad nejznámějšími betonovými prefabrikáty jsou stavební díly označované jako panely, od jejichž názvu pak pochází sousloví panelové sídliště a označení panelák. Kromě panelů se ale může jednat o celou škálu různých jiných betonových stavebních dílů, např.

- dlaždice

- odvodňovací koryta

- trubky

- sloupy

- tvárnice

- díly pro výstavbu plotů

Obrázková příloha

http://www.prefa.cz/

Schodiště				Stěnové dílce			   Stropní kce

Montovaná dřevostavba z prefabrikovaných dílů

http://www.rdrymarov.cz/drevostavby  - video

http://www.rdrymarov.cz/technologie-vyroby - fotogalerie

Písemka 21. 10. 2021

Co patří do Přípravy stavby (6 až 7=výborný, 5 až 4 = chvalitebný, 3=dobrý)

Z čeho se skládá stavba základové desky (3 = výborný, 2 = chvalitebný, 1 = dobrý)

Co obsahuje „Stavba hrubé stavby“ (9 až 8 = výborný, 7 až 6 = chvalitebný, 5 = dobrý)

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/

Videa do výuky:

VIDEO: stavba rodinného domu z Ytongu  18:10 min

https://www.estav.cz/cz/1740.video-stavba-rodinneho-domu-z-ytongu

# Jak se staví dům jedním tahem  (3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=lzrtG58cTY8

# Jak se staví dům za 3 minuty  dřevostavba (3  min)

https://www.youtube.com/watch?v=MMH90rVsD1I

------------------------------------

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/

A. PŘÍPRAVA STAVBY:

- nízkoenergetický nebo pasivní dům

- výběr pozemku

- projekt domu

- vytyčení pozemku

- financování stavby

- koupě a převod parcely

- stavební řízení

Nebo

5.5 SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE    20. 10. 2021, 3. 11. 2021

# Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou základní statickou částí každého objektu. Přenášejí veškeré zatížení od stropů, schodišť a zastřešení až do základů objektu. Spolu s vodorovnými konstrukcemi mají rozhodující vliv na stabilitu a tuhost celé budovy.

Mezi svislé nosné konstrukce patří zdi, pilíře a sloupy.

Svislé nosné konstrukce se provádějí v různých materiálových variantách (z cihel, betonu, oceli, dřeva atd.) a v různém technologickém provedení, jako konstrukce zděné (zdí se z kusového staviva na tenkou vrstvu spojovacího materiálu), montované (montuje se na stavbě z předem vyrobených dílů) nebo monolitické (vyrábí se na stavbě litím betonové směsi do předem vyrobeného bednění).

Obr. 1: Výstavba zděné konstrukce

# Příčky

Příčky jsou svislé nenosné konstrukce, jejichž účelem je rozdělovat vnitřní prostory budovy na místnosti nebo ucelené části.

Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska únosnosti (musejí však unést samy sebe a popřípadě tíhu zařizovacích předmětů).

Mají také chránit místnosti před pronikáním hluku, kdy této vlastnosti příček (přenášet zvuk v zeslabené míře) říkáme neprůzvučnost.

Obr. 1:  Příčka

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2175

Zdění nosných konstrukcí

Instruktážní DVD: Heluz

Představení společnosti 	6 minut

Zdění na maltu a pěnu	3 minuty

Komíny			2:16 minut

Zdění komínů

Instruktážní DVD - video: Ytong

Název: Neuvěřitelný příběh mého domu	18 minut již se nezobrazuje,

http://www.ytong.cz/cs/content/pruvodce-stavbou.php

nahrazeno stavebními postupy – viz obrázková příloha

http://www.ytong.cz/cs/content/pracovni-postupy-ytong-jak-na-to.php

Přírodní materiál

Bílý pórobeton Ytong patří mezi nejčistší a hygienicky nejpříznivější stavební materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Přírodní složení je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Nepřidávají se do něj žádné nezdravé chemické látky a má nejnižší míru radioaktivity. Tvárnice Ytong se vyrábí se ze směsi křemičitého písku, vápna a vody, tj. čistých přírodních surovin s nejnižším obsahem přírodních radionuklidů a dosahuje max. hodnoty 0,17, což je až 3x lepší než u keramických materiálů a 2,5 lepší než u šedého pórobetonu.

Reguluje vlhkost v bytě

Pro zdravé bydlení je potřeba zajistit optimální vlhkost vzduchu. Ta by se měla pohybovat v rozpětí od 45% do 55%. Stoprocentně přírodní stavební materiál Ytong slouží díky své struktuře, která je tvořená miliony vzduchových pórů, jako ochranná membrána domu. Právě tyto drobné póry zajišťují, že pórobetonové tvárnice přirozeně dýchají a nedochází v nich ke kondenzaci vodních par. Póry také odvádějí přebytečnou vlhkost z interiéru, nebo ji uvolňují zpět v případě, že je v domě nezdravě přesušený vzduch – tvárnice Ytong fungují jako funkční oblečení, které reguluje tělesnou teplotu a odvádí pot.

Nevytváří podmínky pro vznik plísní

Teplota kolem dvaceti stupňů a optimální vlhkost vzduchu jsou považovány za hlavní podmínky zdravého bydlení – vytváří ideální prostředí, které nepodporuje vznik plísní. Díky alkalickému složení a výjimečným tepelněizolačním vlastnostem bílý pórobeton Ytong potlačuje vznik plísní a pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty. Na stěnách z pórobetonových tvárnic Ytong se nikdy nezačnou šířit plísně - díky optimální povrchové teplotě zdiva a zásaditému složení bílého pórobetonu, které růstu plísní zamezuje.

Stavební pracovní postupy

http://www.ytong.cz/cs/content/pracovni-postupy-ytong-jak-na-to.php

Videa do výuky:

Dům budoucnosti Heluz: 7:51

https://www.youtube.com/watch?v=Lz0BWtwnYh4

Porotherm Dryfix systém: 5:21 https://www.youtube.com/watch?v=SciDhTGpib4 rok 2012

https://www.youtube.com/watch?v=vlxJ4nzSmTc rok 2018

https://www.youtube.com/watch?v=yNX0jCgtVjI  7:55

Jak se vaří pasivní dům aneb energeticky ekonomické stavitelství !!!!!

https://www.drevostavitel.cz/clanek/jak-uvarit-pasivni-dum

30:33

V půlhodinovém dokumentu s názvem Vaříme pasivní dům se dozvíte, jak chytře stavět a na co při stavbě pasivního domu nezapomenout.
Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/jak-uvarit-pasivni-dum

- Odborníkem vyladěný projekt na míru

- Efektivní konstrukce bez tepelných mostů a dostatkem tepelné izolace

- Kvalitní okna s trojskly, správně osazená a utěsněná

- Neporušená vzduchotěsná obálka budovy zkontrolovaná Blower-door testem

- Větrání s rekuperací tepla

- Šetrný a efektivní topný systém
Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/jak-uvarit-pasivni-dum

# Co je pasivní dům?

# Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě, ve kterém můžete aktivně pracovat, bavit se s přáteli, hrát si s dětmi nebo jen tak odpočívat? Kde neplatíte horentní sumy za energie a přitom dýcháte vždy čerstvý vzduch?

Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale můžete také počítat s tím, že se zbavíte většiny svých zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu.

Díky tomu, že stroj přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se nemusíte bát plísní, které tak často trápí obyvatele rekonstruovaných panelových domů. Uvnitř domu dýcháte pouze čerstvý vzduch.

### Pasivní dům má spoustu výhod:

- vyšší komfort života

- extrémně nízké náklady na vytápění

- stálý přívod čerstvého vzduchu

- netvoří se průvan

- vysoká tepelná pohoda v místnosti

- příjemné teploty v zimě i v létě

# https://www.pasivnidomy.cz/co-je-pasivni-dum/t2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.6 FUNKCE A ROZDĚLENÍ NOSNÝCH ZDÍ, SLOUPŮ A PILÍŘŮ

10. 11. 2021

# 5.6.1 Typy nosných svislých systémů

Nosný systém budovy je určen druhem svislých nosných prvků (stěny, sloupy).

- Nosný systém:

  - stěnový,

  - sloupový,

  - kombinovaný.

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2127

U stěnového nosného systému tvoří svislé nosné prvky stěny.

Obr. 1: Stěnový systém

U sloupového nosného systému tvoří svislé nosné prvky sloupy. Sloupový nosný systém se často označuje také jako skeletový!

Obr. 2: Sloupový systém

U kombinovaného nosného systému tvoří svislé nosné prvky stěny a zároveň sloupy.

Obr. 3: Kombinovaný systém

5.6.2 POŽADAVKY NA SVISLÉ KCE

A. Architektonické požadavky

B. Statická funkce

Hlavní funkcí svislých nosných kcí je přenášet veškerá zatížení (svislá i vodorovná) ze stropů, střechy a schodišť do základové konstrukce

C. Protipožární funkce

Řeší a dává vyjádření požární technik.

D. Akustické požadavky

Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost Rw (dB) – tj. stěna musí mít dostatečný odpor vůči průniku zvuku ze vzduchu jedné místnosti (nebo vnějšího prostoru) přes konstrukci do místnosti druhé. Nosné stěny s plošnou hmotností větší než 350 kg/m2, např. z cihel a betonu, jsou z hlediska vzduchové neprůzvučnosti zpravidla vyhovující.

V případě lehčích konstrukcí dřevěné kostrové kce  se duté prostory vyplňují akustickou izolací (např. z minerálních nebo skelných vláken).

E. Tepelně technické požadavky

Tyto požadavky jsou stanoveny normou ČSN 730540:2. Norma uvádí požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U (Wm-2K-1), které nesmí být překročeny a hodnoty doporučené.

Poznámka: lehká konstrukce – plošná hmotnost menší než 100 kg/m2

# Části budov

Každá budova je postavena z několika typů konstrukčních prvků do jednoho celku. Tyto konstrukční prvky se rozdělují na dvě části, na konstrukce nosné a konstrukce nenosné.

Konstrukce nosné

Zajišťují stabilitu celé budovy. Přenášejí veškeré zatížení, které na jednotlivé konstrukce působí, do základů a následně do základové půdy pod základy. Těmto konstrukcím se také říká konstrukce hlavní stavební výroby (HSV) nebo také hrubá stavba.

Obr. 1: Hrubá stavba zděného domu

Konstrukce nenosné

Samy nic nepřenášejí. Jsou neseny konstrukcemi nosnými. Dokončují hrubou stavbu zvenku a uvnitř. Těmto konstrukcím se také říká konstrukce doplňkové.

Kromě konstrukcí hlavní stavební výroby a konstrukcí doplňkových jsou na stavbě prováděny také jejich povrchové úpravy, stavební práce dokončovací a konstrukce a práce technického zařízení budov.

- Konstrukce nosné:

  - základy (s nimi souvisejí výkopové práce),

  - svislé konstrukce (zdi, sloupy),

  - vodorovné konstrukce (stropy, klenby, balkony),

  - schodiště a rampy,

  - střešní konstrukce.

Obr. 2: Nosné konstrukce v budově

- Konstrukce nenosné:

  - nenosný obvodový plášť,

  - příčky a výplňové zdivo,

  - podlahy,

  - podhledy,

  - komíny,

  - výplně otvorů (okna, dveře),

  - střešní plášť.

- Povrchové úpravy:

  - omítky,

  - obklady,

  - malby,

  - nátěry,

  - tapetování.

- Stavební práce dokončovací:

  - práce sklenářské,

  - práce natěračské.

- Konstrukce a práce technického zařízení budov:

  - rozvody teplé a studené vody,

  - kanalizace,

  - plynovod,

  - elektroinstalace,

  - vytápění,

  - vzduchotechnika.

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2125

Písemečka 24.11.2021

Nakresli obrázek domečku a popiš nosné konstrukce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. 11. 2021 Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a demokracii

# 17. listopad byl Dnem boje za svobodu a demokracii. Co se stalo v roce 1939 a 1989?

Letos si připomínáme už 33. výročí sametové revoluce. Tehdejší Československo se v listopadu roku 1989 vymanilo ze spárů totalitního režimu a slavilo návrat k demokracii. Co se stalo roku 1939 a 1989?

Den za svobodu a demokracii, to je 17. listopad. K tomuto datu se vážou hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 1939, kdy byly nacisty uzavřeny vysoké školy. O 50 let později – tedy v roce 1989 – zase proběhly studentské protesty na Národní třídě, které vedly k pádu komunistického režimu.

Státním svátkem se 17. listopad stal až v roce 2000, kdy občané České republiky poprvé oslavili nový státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Do roku 2000 měl 17. listopad pouze status významného dne. Tento den si připomínají také na Slovensku.

17. listopad 1939 je také známý jako Mezinárodní den studentstva. Den, který odkazuje na události v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.

Protiokupační nálada ve společnosti vyvrcholila po pohřbu studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, který se konal 15. listopadu. Jan Opletal byl postřelen nacisty při demonstraci k 21. výročí vzniku Československa a na následky střelného zranění 11. listopadu zemřel.

Tyto události vedly k protiokupačním prostestům, na které reagoval Adolf Hitler 17. listopadu uzavřením všech českých vysokých škol. Následovalo zatýkání mezi studenty, 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských organizací, bylo popraveno. Přes tisíc studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, poblíž města Oranienburg, 25 kilometrů od centra Berlína.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/17-listopad-1939-1989-77071

# Upálil se, aby vyburcoval národ k odporu proti okupaci. Před 70 lety se narodil Jan Palach

Probudit národ z letargie a vyburcovat ho k odporu proti normalizaci po okupaci ze srpna 1968. Takové bylo poselství Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na pražském Václavském náměstí. Jeho čin sice politický vývoj nezměnil, mnohým ale dodával sílu. A koncem 80. let připomínka studenta Univerzity Karlovy, který se narodil 11. srpna 1948 ve středostavovské rodině ze Všetat, předznamenala konec totalitního režimu v Československu.

Následující tři dny bojoval o život a odmítal utišující léky, aby byl při smyslech a mohl objasňovat, proč se odhodlal k takové oběti. V dopise, který zanechal na místě svého činu, naléhal, aby byly učiněny kroky na záchranu posledních zbytků demokracie.

Absolutní rozměr Palachovy oběti, již například 25. února 1969 napodobil Jan Zajíc, zvedl vlnu odporu, byť jen dočasnou. Mladí lidé začali na Václavském náměstí držet protestní hladovku za splnění požadavků, záhy se k nim připojili i jinde v zemi.

Video:

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jan-palach-vyroci-narozeniny_1808111414_pj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Výpočet celkového tepelného odporu:

Rc = Ri + R + Re			(m2.K.W-1)

Popis výrazů:

R	tepelný odpor konstrukce – zdiva

d	tloušťka zdiva (m)

(	součinitel tepelné vodivosti (Wm-1K-1)

Ri  	tepelný odpor přestupu na vnitřní straně kce = 0,125 (m2.K.W-1)

Re  	tepelný odpor přestupu na vnější straně kce = 0,04 (m2.K.W-1)

Součinitel prostupu tepla:

Příklad 1

Vypočtěte celkový tepelný odpor Rc a součinitel prostupu tepla U obvodové stěny, která se skládá:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Plná cihla HELUZ Family | 50 | 0,055 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně zdiva (i = 8 (Wm-2K-1)

Součinitel přestupu tepla na vnější straně zdiva (e = 23 (Wm-2K-1)

Použijte vzorec: Ro = Ri + R + Re přičemž

Ri = 1/(i

Re = 1/(e

R = Σ d/λ

U = 1/Rc

Posouzení: Vyhovuje ANO nebo NE

Příklad 2								21.1.2014, 31. hod

Vypočítejte tepelný odpor zdiva z YTONGU:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Ytong | 50 | 0,084 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Příklad 3

Vypočítejte tepelný odpor zdiva z Porothermu:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Porotherm 44 P+D | 44 | 0,174 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Příklad 4

Vypočítejte jaká musí být tloušťka zdiva bez omítek aby byla splněna požadovaná hodnota U =0,3 Wm-2K-1 neboli R = 3,33 m2K/W

a) plná cihla, (=0,84 Wm-1K-1

b) beton, (=1,3 Wm-1K-1

c) polystyrén, (=0,039 Wm-1K-1

Vzorec – výpočet – výsledek zaokrouhlete na celé číslo směrem nahoru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.6 OTVORY VE ZDECH                                       24. 11. 202

Jedná se vlastně o:

Okenní a dveřní otvory, nadpraží

Funkce a účel otvorů ve stavebních konstrukcích

Otvory ve stěnách a příčkách jsou velice důležité funkční díly budov.

Obr. 1: Okenní, dveřní a vratový otvor

Výplně otvorů ve zdech splňují tyto požadavky:

- Dobré mechanické vlastnosti,

- Dobré tepelně technické vlastnosti. Důležitý je požadavek šetření tepelnou energií všeobecně. Nesmí vznikat tepelné mosty v konstrukci. Provádí se vnější tepelné izolace objektů, tepelné izolace střech a podlah,

- Akustické vlastnosti, které zabraňují šíření hluku a otřesům. Provádí se zvukově izolační stěny a příčky, dále izolace proti kročejovému hluku a otřesům,

- Odolnost proti povětrnostním vlivům, jejich výroba je prováděna z kvalitních ověřených materiálů,

- Ovlivňují vzhled budovy, kvalitu vnitřního prostředí, energetickou náročnost provozu stavby a udržovací náklady.

Podle účelu k jakému nám otvory ve stavebních konstrukcích slouží, známe:

- Otvory s výplní – okna, dveře, vrata

Obr. 2: Druhy otvoru

- Otvory bez výplně – průchody, průjezdy, podjezdy a nadjezdy, mosty

Obr. 3: Průchod

Obr. 4: Podjezd a podchod

Názvosloví

Všechny otvory mají – ostění, parapet a nadpraží

Ostění   tvoří  svislá  hranice  mezi  otvorem a stavební konstrukcí.  Ostění je rovné nebo také zalomené.

Obr. 1: Ostění rovné

Co je co ?????

Ostění – postranní část otvoru ve stěně. Může být rovné nebo zalomené.

Nadpraží – plocha zdiva nad otvorem, zároveň je to celá konstrukce nad otvorem vynášená překladem.

Parapet – Nenosné zdivo pod oknem (zeď od podlahy k oknu.)

Okna mají v dolní části parapet jinak nazývaný poprsník. Nad parapetem nahoře se  nachází okenní výplň. Parapet je nenosné zdivo pod oknem. U občanských a bytových objektů je vysoký minimálně 850  mm, nebo se doplňuje zábradlím minimálně do výšky 850 mm. Parapetní zdivo je většinou lícované s tloušťkou obvodové stěny ale může být i odsazené . Zdivo které je pod parapetem zúžené se doporučuje dodatečně tepelně izolovat.

Obr. 4: Garážová vrata

Obr. 6: Parapet vnitřní

Obr. 5: Parapet nenosné zdivo pod otvorem

Obr. 7: Parapet venkovní 				Obr. 8: Řez okenním otvorem

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2182

Písemečka na 1. 12. 2021

1. Co řadíme mezi otvory s výplní (3)

2. Co řadíme mezi otvory bez výplně (5)

3. Definice ostění

4. Definice nadpraží

5. Definice parapetu

6. Nakresli obrázek s popisem ostění, nadpraží a parapetu

Obr. 9: Venkovní parapet, boční krytka

Dveře a vrata mají práh nebo jsou bez prahu.

Nadpraží  tvoří  horní část otvorů.  Jeho nosná konstrukce přenáší zatížení stropů a zdiva do ostění. Nadpraží může být  rovné nebo s ozubem a někdy s drážkou.

Obr. 10: Dveřní otvory

5. 6. 1 Kreslení oken v pohledu a v půdorysu – viz ZAS cvičení otvíravé dovnitř, sklápěcí, otvíravé a sklápěcí, dvoukřídlové (křídla otvíravá ven), kyvné, otočné, vyklápěcí (ven)

5. 6. 2  Kreslení dveří  – viz ZAS cvičení

dveře v obložkové zárubni a dveře v ocel. Zárubni

- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

5. 6. 3 Překlady a nadpraží  VIZ   1. a 8. 12. 2021

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2183

Nosnou konstrukci nadpraží dříve tvořily klenby. Nyní se více používají překlady z nosníků, které podle užitého materiálu mohou být z ocelových válcovaných nosníků, železobetonové, železobetonové monolitické, keramické a z pěnobetonových tvarovek a nosníků.

A. Cihelné překlady – klenby

Klenby dříve patřily mezi hodně používané stropní konstrukce. Hlavním stavebním materiálem byl kámen a cihla. Dnes se klenby již tolik neprovádí pro jejich značnou pracnost a velkou hmotnost. Setkáváme se však s nimi při rekonstrukcích a adaptacích budov.

B. Překlady z ocelových nosníků

Mohou být tvořeny dvěma a více válcovanými nosníky, které ukládáme na okraje daného otvoru nazývaného uložení překladu. Toto uložení nesmí být nikdy menší než 150 mm a musí být provedeno z pevnostně odpovídajícího materiálu. Používají se betonové dlaždice nebo ocelové desky.

C. Železobetonové překlady

Tyto překlady se hodně používají, poněvadž jsou okamžitě použitelné k  zabudování a vytvoření daného otvoru, protože se jedná o výrobek vyrobený předem jako typizovaný prefabrikát

U těchto překladů musíme dbát na to, aby byl překlad ukládán ve správné poloze. Nosná armatura musí být uložena při spodní hraně. Vodorovnost překladu měříme při spodním podhledu vodováhou nebo jiným měřícím zařízením. Pokud se překlad ukládá k venkovnímu líci stěny, jsou překlady opatřeny tepelně izolační vrstvou.

D. Železobetonové monolitické překlady

Tento druh překladu je velice pracný na provedení a další nevýhodou je, že se může zatěžovat až po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí betonu.

Pracnost spočívá v technologickém způsobu provádění.

- Nejdříve se provádí bednění okenního, dveřního nebo jiného stavebního otvoru na místě stavby,

- Provedení ocelové výztuže včetně montáže do prostoru vybedněného otvoru,

- Vložení tepelně izolační vrstvy pokud se týká obvodových stěn objektu,

- Vylití bednění betonovou směsí odpovídající požadavkům kvality a hutnění (vibrace),

- Technologická přestávka na zatvrdnutí betonu a následné odbednění konstrukce.

E. Překlady z keramických nosníků

Jsou vyráběny z pálených keramických vložek, ocelové výztuže a prostého betonu. Vyrábí se před výstavbou, kde se mohou dodávat v různých délkách. Výhoda je, že se mohou přizpůsobit požadovanému kratšímu rozměru přímo na stavbě dělením úhlovou bruskou. Dnes se používají tyto překlady od různých výrobců jako je POROTHERM, HELUZ atd.

Porotherm pro zdivo tl. 440 mm

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

Zdroj:

http://www.wienerberger.cz/stropy-p%C5%99eklady/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/p%C5%99eklad-porotherm-kp-7.html?lpi=1119439164895

Písemečka na 15. 12. 2021

1. Rozdělení překladů (ABCDE)

2. Technologický postup při provádění monolitického ŽB překladu (5x)

3. Jak dlouhá je technologická přestávka na zatvrdnutí betonového překladu?

4. Proč se někdy venkovní keramický překlad neopatřuje tepelnou izolací (odpověď naleznete ve videu – viz níže.

VIDEA - PŘÍLOHA

# Osazování překladů nad okna a dveře | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:10

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_682471277&feature=iv&src_vid=QguYrNj249A&v=Z0KyutoRFw4

# Toto video názorně ukazuje osazování překladů a také seznamuje kdy je překlad zateplený a kdy ne.

# Zde ostatní videa k překladům a stropům

# Zapůjčení stropních stojek | Dodavatel: DEK a.s. | Svépomocí ŽIVĚ 2:42

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2820770547&feature=iv&src_vid=Z0KyutoRFw4&v=mwcrQDAbUl8

# Příprava MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 16:29

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_825761001&feature=iv&src_vid=mwcrQDAbUl8&v=0adnt9u43SQ

# Příprava na betonování MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:35

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_606037009&feature=iv&src_vid=NdePaLHGZsw&v=q3UeLmsAFtw

# Betonování MIAKO stropu | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 6:43

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3599769339&feature=iv&src_vid=q3UeLmsAFtw&v=x7_iglDs2Yo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. 7 KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY        5. 1. 2022

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních  strana 88

Úvod

Komín je součástí spalinové cesty, která musí zajistit bezpečný odvod spalin od připojeného spotřebiče do volného ovzduší, jeho hospodárný provoz, požární bezpečnost stavby, ochranu uživatelů spotřebičů paliv, ale musí umožnit i kontrolu a čištění.

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/1772.komin-rozumite-jeho-nazvoslovi

Video Stavba komínu 15:12 min: Komínový systém Schiedel http://www.youtube.com/watch?v=BZC_9xJhbWw

# Volba komínového systému | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ  6:08

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_926382739&feature=iv&src_vid=W2ame3wDUN0&v=9Km9SpSwQbc

# Stavba komínu – založení a vyzdění v 1.NP | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ 13:59

https://www.youtube.com/watch?v=GlViKn5Mf1E

# Workshop: Stavba komínu Schiedel ABSOLUT | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ 7:12

https://www.youtube.com/watch?v=NdePaLHGZsw

Portál Stavba domu

https://www.stavbadomu.net/

# Jak probíhá výroba cihel?

https://www.stavbadomu.net/rubriky/videa/jak-probiha-vyroba-cihel_24351.html

KOMÍN

https://www.stavbadomu.net/vyhledavani.php?vyhledat=kom%C3%ADn

# Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - I

## Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Zdroj: www.tzb-info.cz

https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i

## 5.7.1 TERMÍNY A DFINICE

spalinová cesta - dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

POZNÁMKA Je to také souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. V technicky odůvodněných případech je spalinová cesta tvořena vývodem spalin.

komín - jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy

systémový komín - komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek

Jsou to např. odvody spalin od některých uzavřených plynových spotřebičů (kategorie C6).

jednovrstvý komín - komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna)

POZNÁMKA Stěna komínového průduchu může být vytvořena trubkou (keramickou, kovovou, z plastu), plnou tvárnicí nebo tvárnicí s vertikálními dutinami, plným zdivem, apod.

vícevrstvý komín - komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy

POZNÁMKA Komínová vložka musí být tepelně a dilatačně oddělena od komínového pláště.

komín s přirozeným tahem - komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší, než vně

POZNÁMKA 1 Komín s přirozeným tahem má označení třídy plynotěsnosti N1, N2 a je zkoušený zkušebním tlakem 40 Pa (N1) nebo 20 Pa (N2).

POZNÁMKA 2 Pro komín s přirozeným tahem se také používá ekvivalentní termín "podtlakový komín".

komín s umělým tahem - komín, v jehož průduchu se během provozu spotřebiče vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína

komínový průduch - dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší

samostatný komínový průduch - komínový průduch samostatného komína

společný komínový průduch - komínový průduch společného komína pro jedno podlaží

5.7.2 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA

https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i

Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.

U šikmé střechy (střecha se sklonem od vodorovné roviny větším než 20°) musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem (10°)

Jestliže jsou ve střešní rovině šikmé střechy umístěna okna vikýřů obytných místností, musí být výška ústí komína nad nejvyšším bodem okna nejméně 1 000 mm, u oken ve vzdálenosti rovné nebo menší než 1 500 mm. U střešních oken je oblast, kde nesmí být umístěn komín vymezená plochou 1 000 mm do stran, 2 000 mm pod oknem a 1 000 mm nad oknem obrázek 5. Výška komínů musí být nejméně 1 000 mm nad rovinou střechy (způsob měření této výšky viz obrázek 6) přitom musí být ale dodrženy výšky podle předešlého obrázku.

Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína s přirozeným tahem ve výšce nejméně 1 000 mm (obrázek 7). U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm (při zohlednění výšky sněhové pokrývky).

U přetlakových a vysokopřetlakových komínů s přetlakem v ústí komína větším než 25 Pa může být výška vyústění nad rovinou střechy snížena až na 500 mm přitom je nutno zohlednit pravděpodobnou výšku sněhové pokrývky.

V technicky odůvodněných případech (např. spotřebič situovaný v nejvyšším podlaží, kde by při odvodu spalin kouřovodem a komínem byla účinná výška komína s ohledem na tlakové ztráty nedostatečná) může být spalinová cesta provedena jako svislý kouřovod s funkcí komína. Svislý kouřovod s funkcí komína lze použít pouze u spotřebičů, které mají spalinové hrdlo se svislou osou (obrázek 9).

Obrázek 9 Příklad odvodu spalin svislým kouřovodem s funkcí komína

Písemečka na 19. 1. 2022

1. Rozdělení překladů (ABCDE)

2. Technologický postup při provádění monolitického ŽB překladu (5x)

3. Jak dlouhá je technologická přestávka na zatvrdnutí betonového překladu?

4. Proč se někdy venkovní keramický překlad neopatřuje tepelnou izolací (odpověď naleznete ve videu – viz níže

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemečka na 2. 2. 2022

1. Vyústění komínů nad střechou šikmá a plochá

2. Obrázek komína s popisem - pravý

5. 8 PŘÍČKY

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/pricky

# Příčky

Pojmem příčka ve stavebnictví rozumíme svislou nenosnou konstrukci. Jejím základním úkolem je rozdělovat prostor do požadovaných celků, místností. Nejsou na ní kladeny zvláštní statické požadavky. Jediné co musí nést je vlastní váha a případné zařizovací předměty či nábytek.

### Zděné příčky

Dříve byly vyzdívány z plných cihel, popřípadě z dutinových cihel. V současné době výrobci zdících systémů nabízejí ucelené produkty i pro příčky. Jedná se zpravidla o blok v modulových rozměrech výrobce, šířkou přizpůsobený pro konkrétní tloušťky příček.
Materiálem pro zděné příčky jsou dnes modulové cihelné bloky, porobetonové bloky, keramzitbetonové tvarovky, sádrové bloky, vápenopískové bloky, cihly z nepálené hlíny.
Zásadní pro stabilitu zděné příčky je její navázání na okolní konstrukce. Dříve se příčka do nosných konstrukcí zasekávala do kapes či ozubů. V dnešní době je upřednostňován způsob vyzdění k rovné stěně s využitím navrtaných pásových kotev.

### Montované příčky

Lehkými příčkami nazýváme nejčastěji příčky ze sádrokartonu, sádrovlákna, popřípadě jiného deskového materiálu. Vždy se tímto pojmem míní základní konstrukce - rošt, který tvoří vymezující mezeru (dutinu) pro umístění tepelné izolace v podobě minerální vaty. V této dutině mezi deskami lze velmi efektivně a jednoduše vést rozvody vodovodu, kanalizace i elektroinstalace.
Materiál pro rošty je nejčastěji ocelový, tenkostěnný pozinkovaný plech. Někdy se můžeme setkat s dřevěnými hranoly, u těch je však nutné dbát na jejich rovinnost ve všech směrech, korekce špatné geometrie roštů a tím vzniklých nerovností stěn není po zaklopení možná. Záklop se provádí oboustranný, někdy se desky kladou zdvojené, především pro dosažení lepších akustických vlastností.
Pro zaklopení se využívají desky ze sádrokartonu, sádrovlákna, popřípadě dřevotřískové desky, OSB desky, cementotřískové nebo cementovláknité desky apod.

# Z čeho stavět vnitřní příčky

https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/z-ceho-stavet-vnitrni-pricky.html

Předem si ujasníme, zda vnitřní stěnu budujeme navždy, nebo dočasně. Pak podle technických možností vybereme stavebninu: cihly, ytong, beton, sádrokarton, sádrovláknité desky či jiný materiál. Který se hodí kam?

## A. Cihly jsou cihly

Pálené keramické příčkovky (plné cihly nebo keramické tvárnice) nepodléhají zkáze, jsou pevné, odolné vůči nárazu a vydrží tak dlouho jako celý dům.

Buďme však objektivní: Také příčka zděná z cihel má nevýhody – poměrně dlouho vysychá, musí se omítat a při práce se nadělá hodně nepořádku.

Dnešní trh nabízí klasické materiály v různých variantách:

- příčkové cihelné bloky na pero a drážku,

- příčkové broušené zdivo pro přesné zdění tenkou vrstvou malty,

- zvukově izolační zdivo.

Moderní příčkové zdivo si vystačí se sílou 14 až 20 cm

## B. Pórobeton čili Ytong

Pórobeton se u nás prodává pod obchodním názvem Ytong a také se mu tak obecně říká. Na výběr máme

- přesné příčkovky, čili tvárnice o sílách stěny 5—15 cm, které k sobě přilepíme tenkou vrstvou malty,

- nebo příčkové dílce vyrobené jako lehké prefabrikované panely na výšku stěny, které k sobě smontujeme.

# Tvárnice pro nenosné stěny

- Snadné a rychlé zdění bez odpadu

- Vysoká přesnost vyzděných stěn

- Nízká hmotnost

- Vysoká požární odolnost

https://www.ytong.cz/presne-prickovky.php

# Jak zdít vnitřní příčky? | Ytong  2:30

Video: https://www.youtube.com/watch?v=v4zPwVEP3hM

### Použití

Tvárnice tloušťky 50 mm a 75 mm: obezdívky, přizdívky, interiérové prvky.

Tvárnice tloušťky 75 mm je možné po statickém posouzení použít na příčky malých rozměrů (WC, koupelna), které nejsou zatíženy vodorovnými silami a osla-bené instalačními drážkami.

Tvárnice tloušťky 100 mm a více se používají na nenosné vnitřní stěny, dělicí příčky, podezdívku Ytong schodišťových stupňů.

# Ytong Příčkové panely

Nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn, alternativa k tradiční výstavbě.

Tloušťka panela 75 a 100 mm

Video: https://www.ytong.cz/ytong-prickove-panely.php    9:18

## C. Sádrokartonové příčky

## Skladba:

## - ocelové profily

## - izolace

## - sádrokartonová deska (z obou stran)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0jkOHAFp-x4   (2:47)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZXWOhYUELVw    (6:46)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemečka na 23. 2. 2022

1. Příčky obecně (pojem, úkol, statické požadavky, co musí nést)

2. Materiál na příčky (3x)

3. Obrázek a skladby sádrokartonové příčky

5.9 STROPNÍ KONSTRUKCE

Stropní kce rozdělují objekt po výšce na podlaží.

Strop se skládá z nosné kce stropu, podlahové kce a kce podhledu.

Keramické stropy Heluz: http://www.heluz.cz/katalog/keramicke-stropy-heluz-miako-114/

Stropní vložka Miako					Stropní nosníky Heluz

Rozdělení stropních konstrukcí:

- klenby

- dřevěné stropy (trámové, fošnové)

- železobetonové stropy (monolitické, prefabrikované stropní panely)

- železobetonové vložkové stropy (např. Miako)

- sklobetonové stropy (průsvitné stropní kce)

- ocelové stropy (ocelové nosníky „I“ s ocelovým záklopem z profilovaného plechu nebo „I“ + Hurdis))

- ocelobetonové stropy (profilovaný plech s železobetonovou deskou)

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Popis konstrukce

Stropní konstrukci tvoří keramické stropní vložky MIAKO a keramobetonové stropní nosníky HELUZ vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Tyto stropní konstrukce lze používat až do světlého rozpětí místností 8000 mm. Po montáži stropních nosníků a stropních vložek se celý strop zmonolitní dobetonováním. Stropní nosníky se vyrábějí v délkách od 1500 do 8250 mm (v modulu po 250 mm). Jejich výška je 175 mm pro světlé rozpětí místností do 6,00 metrů (délka nosníků do 6250 mm) a pro místnosti se světlostí od 6,25 do max. 8,0 m je výška nosníků 230 mm (délka nosníků od 6500 do 8250 mm).

Nad stropními vložkami musí být vždy provedena nadbetonávka v tloušťce 40 nebo 60 mm.

Výška stropní konstrukce tak může být odstupňována po 20 mm s tím, že nejmenší výška je 210 mm a pak 230, 250, 270 a 290 mm.

Osová vzdálenost stropních nosníků je buď 500 nebo 625 mm.

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Standardní výška stropu pro RD do 6 m je 250 mm a rozteč nosníků 625mm.

U delších rozpětí snížit rozteč nosníků na 500 mm.

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Stropy HURDIS

http://stavba.tzb-info.cz/stropy/9687-vyhody-hurdisek-oceni-i-soucasni-stavebnici

http://www.kmbeta.cz/

Hurdis 1 – rovné čelo		Hurdis 2 – šikmé čelo

Skadba stropu

Zdroj: http://www.profiblok.cz/sortiment/PROFIBLOK/8.4.html#nav

Popis konstrukce

Keramické stropy si získaly největší oblibu na konci minulého století právě pro svoji jednoduchost, přesnost a mimořádnou únosnost. Keramické duté tvarovky Hurdis určené pro montáž stropu mají nízkou hmotnost, což také umožňuje ruční montáž bez stavební mechanizace, a navíc dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Jsou proto vhodné pro individuální výstavbu rodinných domů a bytových jednotek. V případě pozdějších úprav a přestaveb domu jsou velmi variabilní, například není problém udělat otvor pro jiné, nové schodiště. Stropy PROFIDECK je možné ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva s vhodnou únosností, tedy jak páleného (např. PROFIBLOK), tak třeba vápenopískového (SENDWIX).

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/stropy/9687-vyhody-hurdisek-oceni-i-soucasni-stavebnici

Video:

# DEKTRADE ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM ANIMACE A VIDEO !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

# Betonování základových pásů

https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34

# Betonování ztraceného bednění 6:22

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35869165&feature=iv&src_vid=zNuoI2f0cRc&v=YQPjSPUgGuU

# Příprava na betonování MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:35

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_606037009&feature=iv&src_vid=NdePaLHGZsw&v=q3UeLmsAFtw

# Betonování MIAKO stropu | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 6:43

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3599769339&feature=iv&src_vid=q3UeLmsAFtw&v=x7_iglDs2Yo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemečka na 2. 3. 2022

1. Z čeho se skládá strop (3x)

2. Jaké vložky se používají (2x)

3. Rozdělení stropních konstrukcí (alespoň 5x)

4. Obrázek řez stropem Hurdis

5. Obrázek řez stropem Miako

5.10 ZÁKLADY                               23. 2. 2022

# Funkce, účel a rozdělení základů

Základy jsou nejspodnější nosné konstrukce stavby, které přenášejí všechna zatížení z nosných konstrukcí do základové zeminy přes vodorovnou základovou spáru (základová spára je plocha, ve které se základy stýkají se základovou půdou) buď plochou nebo pomocí nosných sloupů (zpravidla pilot). Spolu se základovou půdou musí základy zajistit stabilitu celé stavby. Základ musí tedy být navržen tak, aby bezpečně přenesl všechno zatížení ze stavby do základové půdy přes základovou spáru.

## Hloubka založení základů

Minimální hloubka založení:

- běžné zeminy h = 800 mm,

- skalní a poloskalní půdy a pod vnitřními stěnami h = 500 mm,

- v horských oblastech, v soudržných půdách s hladinou spodní vody v hloubce menší než 2 m je h = 1200 mm. Jemnozrnné zeminy dobře přijímají vodu, ale špatně ji vytěsňují. Zrna jsou mikroskopická, nekladou moc velký odpor proti nadzvedávání.

- pro konstrukce uvnitř objektu je minimální potřebná hloubka založení h = 400 mm.

Pokud statický výpočet určí hloubku větší, musíme navrhnout hloubku založení větší.

## Rozdělení základů

- podle způsobu založení:

  - plošné základy

  - hlubinné základy

- podle tvaru základové konstrukce:

  - základové pásy

  - základové rošty

  - základové patky

  - základové desky

  - piloty

  - základové pilíře

  - základové studny

  - kesony

- podle použitého materiálu:

  - lomový kámen – kamenné základy

  - beton prokládaný lomovým kamenem

  - prostý beton

  - železobeton

  - předpjatý beton

- podle technologie provedení:

  - monolitické základy

  - montované základy

Obr. 4: Druhy základů

# A. Plošné základy

Plošné základy bezprostředně podpírající stavební konstrukci a roznášejí zatížení na většinou vodorovnou plochu základové půdy plochou buď stejně velkou nebo větší, než je vodorovný řez spočívající konstrukce. Přitom nesmí být překročeno výpočtové namáhání základové půdy.

## Použití plošných základů

Tyto základy jsou vhodné u staveb, které mají základovou spáru v poměrně malé, snadno dosažitelné a nepromrzající hloubce, která je v rozmezí 800 – 1200 mm od horní úrovně terénu a zatížení stavbou se přenáší na potřebnou plochu základové půdy. Lze je použít u většiny rodinných domů. Velikost plochy plošných základů závisí na vlastnostech základové půdy a na zatížení stavbou. Na plošných základech mohou spočívat masivní stěny, ale také sloupy nebo zdi.

## Rozdělení plošných základů

Podle tvaru se plošné základy dělí na

- základy prosté

- základy rozšířené

- základové pásy

- základové rošty

- základové patky

- základové desky

Obr. 1: Rozdělení plošných základů

Obr. 2: Druhy plošných základů

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2150

## Materiál na plošné základy

- Lomový kámen – tloušťka vrstev je 200 – 300 mm. Největší ložné kameny se kladou na dno základů do vrstvy cementové malty. V jednotlivých vrstvách musí být spáry převázány, takže se v nich střídají běhouny a vazáky. Kámen musí být pevný, nenasákavý – vhodná např. žula. Ke zdění soklového a sklepního zdiva se používá opracovaný lomový kámen, zdivo se lícuje nebo se používá smíšené zdivo z kamene a cihel, kamene a betonu. Kamenné základy se v současnosti používají jen omezeně, setkáme se s nimi při rekonstrukcích starších budov.

Obr. 3: Základ z lomového kamene        Obr. 4: Příklad starého kamenného základu

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2150

- Prostý beton – přenášejí zatížení na základovou půdu rovnoměrněji než kamenné základy. Betonují se z tuhé až zavlhlé betonové směsi většinou třídy C16/20 (B 20) - s frakcí kameniva Dmax=22 mm, třída betonu se však volí podle zatížení a dle projektové dokumentace. Maximální přípustná výška volného pádu čerstvého betonu 1,5m. Pro úsporu materiálu se beton může prokládat kamenem asi do jedné třetiny celkového objemu základu. Kameny se navlhčí a pak zatlačí do zhutněného betonu. Mezi jednotlivými vrstvami je tloušťka betonu nejméně 60 mm. Mezi základovou spárou a prokládanými kameny nebo povrchem základu nesmí vrstva betonu být menší než 200 mm. Základy z prostého betonu při větší šířce se zhotovují stupňovité s maximální výškou jednoho stupně 1,0 m (nutné použít bednění) nebo zešikmené. Základy se betonují plynule, pokud možno bez přerušení. Povrch základu je nutno urovnat do vodorovné roviny – kontrola vodováhou.

Obr. 5: Příklad betonového základu prokládaného kameny

Obr. 6: Příklad ztraceného bednění pro základ z betonových tvárnic

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2150

- Železový beton – mohou být monolitické, montované i z předpjatého betonu. Monolitické železobetonové základy se betonují pro velká zatížení na málo únosné základové zemině a to základové patky větších rozměrů, základové pásy a desky. Prefabrikované základové dílce jsou ve formě železobetonových patek a betonových a železobetonových bloků pro sestavení základových pásů. Základová spára se pod prefabrikáty upravuje vrstvou zhutněného štěrkopísku nebo vrstvou podkladového betonu (50 – 100 mm). Základové a stěnové bloky musí být ve spárách vzájemně provázány. Použitím prefabrikovaných základových dílců se urychluje montáž budovy, omezuje se mokrý proces, ušetří se materiál i práce na zhotovování bednění. V současné době je rozšířené betonování základů do tzv. ztraceného bednění. Ztracené bednění je v podstatě betonová tvárnice z hutného a vibrolisovaného betonu, která má vysokou pevnost. Tvárnice se na stavbě kladou na sucho s převazbou, pak se zmonolitňují prolitím řídkým betonem a vloženou výztuží. Beton se musí dostat do všech dílců ztraceného bednění, většinou se prolévají maximálně čtyři vrstvy ztraceného bednění. Po vytvrdnutí dojde ke spojení a vznikne monolitická velice pevná železobetonová konstrukce. Pro základ domu je třeba zakládat první vrstvu do minimálně deseti centimetrů betonové vrstvy. Ztracené bednění je používáno zejména do základových částí domů a tam, kde je potřeba vysoké pevnosti stěny tedy stavební části domu.

# A.1 Prosté a rozšířené základy

## Prosté základy

Jedná se o základové pásy, které mají stejnou šířku jako stěna nad základem. Používají se pod masivní konstrukce a zdi. Bývají tak založeny mohutné stavby, jako například pilíře mostů nebo základové bloky pod velkými stroji.

## Rozšířené základy

Rozšířené základy jsou základové pásy, které mají větší šířku základové spáry než je tloušťka stěny nad základem. Používají se pod masivní konstrukce a zdi, u kterých je namáhání zdiva v základové spáře o málo větší, než dovoluje výpočtové namáhání základové půdy. Většinou se používají pro menší pozemní stavby. Základ se může rozšířit jednostranně, oboustranně, stupňovitě nebo zešikmením, a tím působí na větší plochu. Vhodnější je však rozšíření základu na obě strany, neboť při jednostranném rozšíření je nebezpečí vzniku trhlin nebo prasknutí základu. Rozšířené základy se provádějí z prostého betonu, betonu prokládaného kamenem a ze železobetonu.

Obr. 1: Příklad rozšířeného základu

Obr. 2: Příklady rozšiřování základů

# Prostupy a drážky v plošných základech

V základových konstrukcích je nutno vynechat prostupy a drážky pro vedení instalací. Vynechání se provádí již při betonáži, protože opomenutí má za následek pracné vysekávání těchto otvorů v betonu. Proto umístění prostupů a drážek je nutno zanést do provádějící stavební dokumentace, do výkresů základů. Prostupy a drážky v základech se ve stavebních výkresech kreslí v půdorysu tlustou čárkovanou čarou.

Obr. 1: Prostup základovým pásem

## Prostup instalačního potrubí horizontálním základem může být:

- prostup ve středu základu,

- prostup ve spodním líci základu,

- prostup v horním líci základu,

- potrubí pod základem.

Prochází-li prostup pásem, zpevní se část základu nad potrubím vyztuženým překladem. Prostup, který prochází v úrovni základové spáry, vyžaduje snížení základového pásu s přechodem na šikmé náběhy.

# A. 2 Základové pásy a rošty

Jedná se o souvislé konstrukce plošných základů pod průběžnými stěnami nebo pod jednotlivými sloupy.

## Základové pásy

Základové pásy se používají tam, kde se vyskytuje nestejnorodá základová půda, ve které by mohlo dojít k nerovnoměrnému stlačování základové půdy a sedání budovy a dále se používají tam, kde by rozměry základových patek byly neúměrně velké a tudíž neekonomické. Dále se používají v poddolovaném území nebo sesuvných oblastech, kde je nutné zajistit vodorovnou tuhost základů.

Obr. 1: Schéma základových pásů

Průřezy základových pásů

Bývají obdélníkové jednostupňové nebo vícestupňové, lichoběžníkové nebo mohou být ve tvaru obráceného písmene T, které se navrhují v základové půdě s větší stlačitelností, při větším namáhání a většinou pod sloupy. Šířka základového pásu se vypočítá ze zatížení stavby a přípustného namáhání základové půdy. Stupně nebo náběhy se provádí pod úhlem, pod nímž se roznáší zatížení ve hmotě základů, u prostého betonu je to úhel 45° – 60° a u železobetonu je to 35°.

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2152

# A. 3 Základové patky

Základové patky jsou plošné základové prvky, které přenášejí zatížení od sloupů, podpěr a pilířů do základové spáry.

Obr. 1: Schéma základových patek

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2153

# A. 4 Základové desky

Jsou to základové konstrukce, které zaujímají půdorysný rozsah celé stavby. Jsou obvykle monolitické železobetonové.

## Použití základové desky

Základové desky se navrhují se u staveb, u nichž má základová půda malou únosnost nebo je nesourodá s proměnlivým složením a s různou stlačitelností, u výškových staveb, u kterých by jiný způsob založení byl neekonomický, popřípadě v těch případech, kdy je základová spára trvale pod hladinou podzemní vody (vytvářejí se tzv. základové vany, které vznikají spojením základové desky se svislými železobetonovými obvodovými stěnami, které jsou nejvhodnější pro provedení izolace proti pronikání vody). Základová deska obvykle bývá konstrukcí dosti nákladnou, proto její použití je třeba důkladně zvážit. Základové desky lze použít jak pro systémy staveb stěnových, tak i skeletových.

Obr. 1: Schéma základové desky

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2154

Videa do výuky

Zemnící pásek 4:01

https://www.youtube.com/watch?v=JnZrXo2okFo

Betonování základových pásů 8:02

https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34

Ztracené bednění 7:02

https://www.youtube.com/watch?v=3MPK4nh6R8Y

Betonování ztraceného bednění 6:22

https://www.youtube.com/watch?v=YQPjSPUgGuU

Pokládka ležaté kanalizace 4:39

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ

Zavážení a hutnění prostoru pod deskou

https://www.youtube.com/watch?v=YlFeAzZkKT4

Příprava desky před betonováním

https://www.youtube.com/watch?v=eDcZvrZzJ_A

Betonování desky

https://www.youtube.com/watch?v=fwEalcSrqTk

Příprava a lepení hydroizolace

https://www.youtube.com/watch?v=dVHFmKLrboI

Pokládka pěnového skla pod obvodové zdivo

https://www.youtube.com/watch?v=5W4c3OCyuo0

Navážení cihel na stavbu

https://www.youtube.com/watch?v=ck_kBaEO-vs

Zdění obvodových zdí na pěnu Dryfix

https://www.youtube.com/watch?v=ZOpW2Qta71Y

Založení a zdění vnitřních nosných zdí

https://www.youtube.com/watch?v=QguYrNj249A

Výkres základů - výkres

https://www.modrastrecha.cz/forum/projekty/zaklady-bungalovu-2/

Projekt stavby

http://www.projektyastavby.cz/projekty-rodinnych-domu/

Řez domem

http://forum.tzb-info.cz/133428-vas-nazor-na-cenu-zakladni-desky

Varianty řezů základy

http://forum.tzb-info.cz/135089-detail-napojeni-garaze-k-domu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemečka na 9. 3. 2022

Dle videa“ Základová deska pro rodinný dům“ napište postup práce při provádění základových prací.

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

1. sejmutí ornice

2. zaměření a vyznačení základových pasů

3. hloubení základových pasů

4. pokládka zemnícího pásku

5. prostupy pro kanalizační potrubí budoucím základem

6. uložení podkladního štěrku

7. betonování základových pasů

8. zdění nadzemní části základových pasů ze ztraceného bednění

9. osazení a kotvení betonářské výztuže do ztraceného bednění

10. montáž kanalizačního potrubí PVC-KG

11. podsyp a obsyp kanalizačního potrubí PVC-KG pískem

12. betonáž ztraceného bednění

13. pokládka geotextilie (odděluje zásyp štěrkem od hlíny)

14. zásyp a hutnění podkladního štěrku

15. pokládka kari sítě a svázání výztuže

16. betonáž roznášecí betonové desky

17. vyhlazení povrchu desky vibrační latí

18. penetrační asfaltový nátěr na desku

19. natavení 1. vrstvy asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral

20 spojení příčných spojů asfaltových pásů

21. natavení 2. vrstvy asfaltového pásu Elastek 40 Special Mineral

DEK Izolace a drenáž suterénu

https://www.youtube.com/watch?v=py5xnMa2Zcc

Stavba Domu - Základy - 1.etapa

https://www.youtube.com/watch?v=OlN-tCallP0

# Vytyčení domu a stavba laviček 8:01

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XwMwKFy8DmY

# Bagrování základových pásů 4:36

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1957592331&feature=iv&src_vid=XwMwKFy8DmY&v=h7JdQnI73ko

# Nákup a instalace zemnícího pásku 4:01

https://www.youtube.com/watch?v=JnZrXo2okFo

# DEKTRADE ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM ANIMACE A VIDEO !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

DEK Izolace a drenáž suterénu

https://www.youtube.com/watch?v=py5xnMa2Zcc

Stavba Domu - Základy - 1.etapa

https://www.youtube.com/watch?v=OlN-tCallP0

# Betonování základových pásů

https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34

# Zakládání rohů ztraceného bednění 7:03

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3899534343&feature=iv&src_vid=hYVwBjMcS34&v=3MPK4nh6R8Y

# Workshop - příprava ztraceného bednění 5:16

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1603212445&feature=iv&src_vid=3MPK4nh6R8Y&v=zNuoI2f0cRc

# Betonování ztraceného bednění 6:22

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35869165&feature=iv&src_vid=zNuoI2f0cRc&v=YQPjSPUgGuU

# Pokládka ležaté kanalizace  4:39

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ

# Zavážení a hutnění prostoru pod deskou 6:27

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_39473825&feature=iv&src_vid=bhbacXcvtoQ&v=YlFeAzZkKT4

# Příprava desky před betonováním | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 4:14

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_80946143&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=eDcZvrZzJ_A

# Betonování desky | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 5:04

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1586257595&feature=iv&src_vid=eDcZvrZzJ_A&v=fwEalcSrqTk

# B. Hlubinné základy                     3.3.2022

Při hlubinném zakládání se zatížení stavby přenáší do hlubších únosnějších vrstev základové zeminy pomocí svislých nosných konstrukcí (např. pilot, studní, pilířů), na kterých jsou umístěny plošné základy, které podporují. Tyto konstrukce - hlubinné základy- přenášejí zatížení od plošných základů opřením do únosné zeminy nebo třením mezi pláštěm konstrukce a zeminou (plovoucí piloty).

## Použití hlubinného zakládání:

- únosná základová zemina se nachází ve větší hloubce,

- použití plošných základů je neekonomické,

- základová zemina je málo únosná a značně stlačitelná,

- stavba má být založena např. na velmi vlhké nebo na bahnité základové půdě.

Hlubinné základy se podle způsobu přenášení zatížení dělí na:

- vetknuté – sloupy nebo pilíře jsou vetknuty do únosné zemin,

- plovoucí – zatížení se přenáší třením mezi nerovným povrchem pilot a zeminou.

Druhy hlubinných základů

Mezi hlubinné základy patří:

- piloty,

- šachtové pilíře,

- základové studny,

- kesony.

# B. 1 Piloty

Jsou to hlubinné základy tvořené prutovými (sloupovými) prvky o průmětu 120 až 1500 mm, většinou kruhového průřezu, které přenášejí zatížení od stavby do hlubších únosných vrstev základové zeminy. Piloty představují jednu z nejstarších metod hlubinného zakládání staveb a v současné době metodu nejrozšířenější. Hlavy pilot lze opatřit monolitickými patkami s kalichy pro přímou montáž prefabrikovaných železobetonových sloupů nebo spojovací výztuží pro navázání sloupů monolitických. Piloty lze využít jako osamělých základů pro ocelové sloupy. V případě mimořádně velikých zatížení se navrhují ve skupinách spojených v hlavě železobetonovou patkou, pásem či deskou.

## Rozdělení pilot podle různých hledisek

Rozdělení pilot podle materiálu:

- Dřevěné piloty – nyní použití u provizorních staveb, zhotovují se z borovice, modřínu, nejlepší je dub. Spodní část piloty je otesána do jehlanu a opatřena kovovou botkou, horní část opatřena kovovým páskem. Pokud pilota vyčnívá nad hladinu podzemní vody, musí být naimpregnována, aby se zamezilo hnití dřevěné piloty.

- Kovové piloty – používají se nosníky tvaru I nebo z jiné tvarované oceli a trouby (vhodné do štěrkopískové zeminy).

- Betonové a železobetonové piloty – mohou být monolitické i prefabrikované. Monolitické jsou nejčastěji prováděné jako vrtané pažené nebo nepažené. Bývají betonové i železobetonové. K betonáži se využívá betonů třídy C16/20 až C30/37 s vysokým stupněm zpracovatelnosti. Prefabrikované piloty jsou železobetonové sloupy, které mohou být plné nebo duté. Duté prefabrikované piloty se používají do soudržných zemin.

- Piloty z předpjatého betonu – vyrábějí se různého průřezu do délky až 25m.

Hlubinné zakládání - piloty

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2157

Rozdělení pilot podle způsobu přenášení zatížení do základové půdy:

- Vetknuté piloty – přenášejí zatížení odporem špičky a třením mezi pláštěm a zeminou – nejpoužívanější.

- Opřené piloty – přenášejí zatížení špičkou přímo do únosné zeminy, obvykle skalních podkladů.

- Plovoucí piloty – nedosahují únosné zeminy, ale spočívají v méně únosné zemině. Zatížení od stavby přenášejí třením mezi jejich pláštěm a zeminou v celé své ploše. Jejich povrch proto nesmí být hladký.

Piloty podle způsobu přenášení zatížení

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2157

# B. 2 Šachtové pilíře

Šachtové pilíře jsou válcová nebo hranolová základová tělesa o průměru větším než 600 mm (u obdélníkových pilířů menší strana více jak 600 – 1500 mm). Provádějí se nejčastěji jako monolitické železobetonové a používají se do hloubky asi 6 m. Dříve se zhotovovaly také zděné pilíře z kamenného zdiva na maltu z hydraulického vápna. Mohou být vrtané (zhotovené pomocí vrtáku) nebo kopané (pomocí drapáku). Nejprve se vyhloubí šachta do hloubky únosného podloží, ta se většinou nezapažuje, pak se vloží výztuž a pilíř se zabetonuje. Šachtové pilíře podpírají plošné základy, spočívají na nich železobetonové trámy, rošty nebo desky. Používají se zpravidla jako piloty osamělé, nahrazující celou skupinu pilot nebo jako pilotové stěny. Šachtové pilíře se používají při zakládání speciálních výškových budov, mostů.

Obr. 1: Schéma výroby šachtového pilíře

## Rozeznáváme různé druhy pilířů:

- pilíř opřený o skalní podklad, který přenáší velká zatížení (a),

- pilíř přenášející zatížení do zeminy pláštěm – třením (b),

- pilíř přenášející zatížení jak patou, tak pláštěm - používá se ve vrstevnatých půdách (c),

- pilíř s rozšířenou patou (d).

Obr. 2: Druhy pilířů

# B.3 Základové studny

Základové studny jsou dutá základová tělesa, vybudovaná nad úrovní terénu a spuštěná do potřebné hloubky jako samostatné konstrukce. Studny se skládají z roubení, které může být dřevěné, zděné, betonové monolitické nebo skládané z ocelových a železobetonových dílů nebo skruží opatřené břitem.

## Použití studní pro zakládání:

Studně se používají při zakládání pod hladinou vody a při zakládání ve zvodnělých zeminách. Studny se obvykle navrhují při hloubce základové spáry větší než 5,0 m pod terénem. Hloubka spouštění studny bývá většinou 10-30 m, lze dosáhnou i větších hloubek.

Výhodou zakládání na studních je možnost přímo prozkoumat základovou půdu a zajistit tak dokonalé založení stavby, dále vysoká únosnost základu a poměrně malý objem zemních prací. Nevýhodou je obtížná ochrana vnějšího povrchu studně proti agresivním vlivům a obtížné spouštění studny v některých typech zemin. Dnes se studně nahrazují velkoprůměrovými pilotami či mikropilotam.

## Technologie provádění zakládání na studních:

Způsob provádění závisí na druhu materiálu studny a také na její váze. Lehké studny se snadno spouštějí v hlínách, zatímco v pevných jílech je to obtížné, protože je nutno překonávat tření na plášti. Plášť studně se po částech betonuje na povrchu stavební jámy nebo se smontují betonové skruže a do zeminy se spouští tím, že se pod břitem zemina podhrabává. Studna pak klesá vlastní váhou, popřípadě je možno použít zátěže nebo protiváhu překonat pomocí hydraulických lisů. Zemina se pod břitem vybírá ručně, strojně nebo se rozpojuje proudem vody. Po dosažení únosné vrstvy se dno zabetonuje nejméně na tloušťku 1000 mm a vnitřní část studně se vyplní pískem, který se zhutní a vrh studny se uzavře železobetonovou deskou nebo se vnitřek pláště izoluje a vybetonuje. Na takto vzniklé studni se poté zhotoví klasický plošný základ.

Obr. 1: Schéma zakládání na studních

Obr. 2: Založení budovy na základových studních

Obr. 3: Půdorys založení budovy na studních

# B.4 Kesony

Jsou to železobetonové nebo ocelové skříňové konstrukce, dole otevřené, nahoře se stropem, opatřené zvláštním zařízením, které se nazývá vzdušnice, což je kotel se dvěma vzduchotěsnými dvířky, jež umožňují vstupovat do kesonové komory, aniž se v ní mění tlak vzduchu. K pracím pod vodou se kesony využívají od 19. století, hlavně pro zapouštění mostních pilířů.

## Použití kesonu:

Keson se používá při zakládání staveb ve vodě, či zvodnělé balvanité zemině do hloubky 25 m. Používají se tehdy, kdy nelze použít piloty ani studny, protože by mohlo vzniknout nebezpečí, že se stavební jáma zavalí nebo zaplaví. Kesony se uplatňují hlavně v inženýrských stavbách. Maximální zdravotně přípustná hloubka je 35 m pod hladinou. Pracovníci pracují v kesonu pod zvýšeným tlakem vzduchu, proto při výstupu z kesonu, který se uskutečňuje vzdušnicí, je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození jejich zdraví z příliš náhlého snížení tlaku. V současné době se kesony používají zcela ojediněle.

## Technologie provádění zakládání na kesonech:

Keson je zavěšen na speciálním lešení tlustými ocelovými závěsy, které se postupně prodlužují, a keson rovnoměrně klesá. Při spouštění je kesonová komora naplněna stlačeným vzduchem, kterým se vytlačí voda, aby při dosednutí mohli do komory vstoupit pracovníci, kteří ručně hloubí zeminu a podhrabávají keson. Keson, který je na dně opatřen břitem, klesá dolů vlastní tíhou, podobně jako studně. Po dosednutí kesonu na únosnou vrstvu zeminy (většinou skálu) se kesonová komora i vstup zabetonuje, a tím se vytvoří hlubinný masivní základ budoucí stavby. Během spouštění se na keson zhotovuje nadložní konstrukce. V určitých případech se kesony vybetonují i se stavbou na povrchu a pak se i se stavbou spouští na únosné podloží.

Obr. 1: Keson

## - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## SHRNUTÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB DLE ESTAV

## https://www.estav.cz/cz/3225.zakladove-patky-a-pasy-jak-je-vybudovat-jak-jim-rozumet

## https://www.estav.cz/cz/8688.zaklady-pro-rodinny-dum-hloubka-vyska-a-sirka-zakladoveho-pasu-1

## https://www.estav.cz/cz/8688.zaklady-pro-rodinny-dum-hloubka-vyska-a-sirka-zakladoveho-pasu-1

## https://www.estav.cz/cz/8690.zaklady-rodinneho-domu-ochrana-zakladove-spary-podsypy-drenaze-2

## Ztracené bednění a výztuž

## https://www.estav.cz/cz/8719.zaklady-pro-rodinny-dum-betonove-ztracene-bedneni-pro-zaklady-3

## Ztracené bednění a výztuž

## https://www.estav.cz/cz/8719.zaklady-pro-rodinny-dum-betonove-ztracene-bedneni-pro-zaklady-3

## https://www.estav.cz/cz/8809.zaklady-pro-rodinny-dum-vyztuzeni-podkladniho-beotnu-3

6. ZEMNÍ PRÁCE    STRANA 139,  uč. POS I	          16. 3. 2022

Zemní práce a zakládání staveb jsou první práce, které se při stavební činnosti provádějí.

6.1 ROZDĚLENÍ ZEMNÍCH PRACÍ

## Zemní práce se člení do těchto činností:

- Přípravné zemní práce – průzkum staveniště, bourání objektů, odstranění porostů a dalších překážek, sejmutí ornice, vytyčení objektu a výkopu.

- Hlavní zemní práce – vykopávky a manipulace s výkopkem, budování zemních konstrukcí, pomocné a zajišťovací práce.

- Dokončovací zemní práce - úpravy povrchů výkopů a násypů.

## Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2130

## Základní pojmy:

Terén – zemina, hornina a sypanina, která je původní a nachází se v místě budoucí stavby.

Výkopy – zemní práce prováděné pod úrovní terénu, jejichž výsledkem je rozpojení zeminy různým způsobem a vytvoření výkopku.

Rozpojování zemin - rozpojováním zemin ve výkopech vzniká výkopek (hornina rozpojená různými stroji pro zemní práce), který se přemisťuje mimo staveniště a buď se uloží na skládce, nebo ho lze použít přímo na sypané zemní konstrukce - násypy, obsypy, zásypy.

Výkopek – volný vykopaný materiál.

Sypanina – materiál, který se používá pro zvýšení úrovně terénu, je většinou zhutněný.

Zásyp – vyplnění výkopu sypaninou.

Stavební jáma – zemní konstrukce, ve které se budují spodní stavby.

Stavební rýha - dlouhý úzký otevřený výkop většinou se svislými stěnami.

Základová spára – je úroveň, na které spočívá základ stavby na základové půdě.

Základ stavby – nejspodnější konstrukce stavby, která přenáší zatížení stavbou na základovou půdu.

## Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2130

Video:

Vytyčení domu, skrývka ornice a zemní práce | e4 dům svépomocí 6:36

https://www.youtube.com/watch?v=jZAnveJ4Ru8

Výkop základových pasů 1:13

https://www.svepomoci.cz/clanek/3864-video-vykop-zakladovych-pasu

Bagrování základových pásů | Svépomocí ŽIVĚ  4:35

https://www.svepomoci.cz/clanek/3864-video-vykop-zakladovych-pasu

## - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.2 ZÁKLADOVÁ PŮDA, DRUHY A       30. 3. 2022

VLASTNOSTI ZEMIN

Vlastnosti hornin a zemin mají rozhodující význam pro zemní práce. Jde zejména o objemovou hmotnost horniny, pórovitost, úhel přirozeného sklonu a těžitelnost a další důležité vlastnosti zemin (pojmové okno). Zeminy se skládají z pevných částic, vody a vzduchových mezer. Pro účely zakládání staveb zatřídění zemin provádíme podle platných norem do skupin a tříd.

## Rozdělení zemin podle velikosti pevných částic:

- Jemnozrnné zeminy (jednotlivé částice nelze spatřit pouhým okem)

  - jíly (velikost částic do 0,002mm)

  - hlíny (velikost částic 0,002 až 0,06mm)

- Hrubozrnné zeminy (jednotlivé částice lze spatřit pouhým okem)

  - písek (velikost částic 0,06 až 2mm)

  - štěrk (velikost částic 2 až 60mm)

  - valouny (velikost částic 60 až 300mm)

  - balvany (velikost částic více než 300mm)

Vhodnost zemin a hornin pro zakládání:

  Velmi vhodné

- poloskalní horniny

  Vhodné

- skalní horniny – vysoká únosnost, vyšší náklady při zakládání

- hrubý štěrk - pevně ulehnutý stavební štěrk

- soudržné zeminy - písčitá hlína, zahliněný písek, spraše

- nesoudržné zeminy - písek a štěrkopísek

  Nevhodné

- vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina - tyto zeminy je nutno odvodnit nebo vyměnit, což bývá velmi náročné

- ornice

- znečistěné vrstvy zemin, odpadové skládky

- zeminy v území s nebezpečím sesouvání

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2132

6.3 VYTÝČENÍ JEDNODUCHÉ STAVBY

Před zahájením prací na staveništi musí stavebník zajistit vytýčení stavby. Vytyčení stavebního díla znamená jeho umístění v terénu a vyznačení jeho rozměru a tvaru, který je v souladu s projektovou dokumentací stavby. Tyto práce provádí osoba oprávněná k zeměměřickým pracím přesně podle vytyčovacích výkresů (situačních výkresů), které jsou součástí projektové dokumentace stavby. Geodet vystaví protokol o vytyčení stavby, který je jedním z nezbytných dokladů předávací dokumentace při kolaudaci stavby.

# Polohové vytyčení stavby

Polohovým vytýčením stavby rozumíme vytýčení rozměrů a tvaru budoucí budovy ve směru vodorovném.

Vytyčení každého objektu se skládá z řady jednoduchých úloh, při kterých se vytyčují body, přímky, úsečky a úhly. Polohu jednotlivých bodů stavebního objektu vytyčujeme různými metodami. Hlavní používaná metoda je metoda polárních pravoúhlých souřadnic.

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2134

# Vytyčení pozemku | Dodavatel: GEDEX | Svépomocí – ŽIVĚ   12:15

Geodetické práce a práce geodeta

https://www.youtube.com/watch?v=YX6cbAQMd-I

# Vytyčení domu a stavba laviček | Dodavatel: GEDEX | Svépomocí ŽIVĚ 8:01

https://www.youtube.com/watch?v=XwMwKFy8DmY

# Vytyčení domu, skrývka ornice a zemní práce | e4 dům svépomocí 6:36

Viz výuka 16.3.2022, zde také bagrování základů

https://www.youtube.com/watch?v=jZAnveJ4Ru8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.4 DRUHY ZEMNÍCH PRACÍ     6. 4. 2022

Zemní práce zahrnují všechny výkopové, srovnávací a zásypové práce, které se provádějí od zahájení stavby až do jejího úplného ukončení.

## A. Členění zemních prací

- Práce přípravné – zahrnují všechna opatření a práce, které je třeba na staveništi provést, aby hlavní zemní práce mohly nerušeně probíhat. Patří mezi ně - vytýčení objektů, odstranění porostů, odstranění ornice a starých objektů, nadzemních vedení, stožárů, popřípadě odstranění nevhodné zeminy jako je bahno, rašelina, která se nahradí vhodnější sypanou zeminou. Dále do nich patří vyznačení průběhu podzemních inženýrských sítí, ochrana stromů zejména památkově chráněných. Humus (ornice) je hodnotná zemina, proto se musí dbát, aby nebyl během sejmutí ani během skladování smíchán s jinou zeminou z výkopu. Snímá se většinou radlicovými stroji (dozery, skrejpry) v tloušťce 100 až 300 mm a musí se pořídit zápis o využití ornice. Pro rozsáhlejší stavby je nutno ornici odvést a skladovat mimo staveniště - deponie. U menších staveb se ornice skladuje na pozemku a pak je možné ji upotřebit na vyrovnání terénu kolem pozemku. Dále je potřeba zajistit zřízení zařízení staveniště včetně pracoviště pro výkon stavebního dozoru, provést odvedení povrchových a srážkových vod ze staveniště a dočasné oplocení staveniště popřípadě zábradlí.

- Výkopy – rozpojování zeminy, naložení rozpojené zeminy na dopravní prostředek nebo odhození výkopku stranou, doprava a vyložení rozpojené zeminy, vytvoření a úprava deponií. Rozpojování zeminy se provádí ručně (většinou jen doplňující práce po strojním výkopu např. začišťováni nebo tyto práce přicházejí v úvahu jen u staveb s velmi malým objemem zemních prací), strojně zemními stroji různého druhu nebo pomocí odstřelu průmyslově vyráběnými trhavinami. Výkopek se uloží na skládce nebo ho lze přímo použít na násypy, zásypy, obsypy. Na skládce se výkopek většinou ukládá v neulehlém stavu.

- Budování zemních konstrukcí – zarovnání výkopů, rozprostírání a hutnění výkopku, úprava pláně, svahování, úprava základové spáry. Tvorba stavebních rýh, jam, šachty. Hutněný násyp se provádí po tenkých vrstvách (150 – 700 mm), které se rozhrnují a současně zhutňují. Způsob jejich zhutňování se volí podle vlastností zeminy, podle stanoveného stupně zhutnění a podle účelu, ke kterému má násyp sloužit. Jednotlivé násypové vrstvy zeminy se zhutňují buď pěchováním ručními nebo pneumatickými pěchy, válcováním hladkými, rýhovanými, ježkovými nebo pneumatickými válci, vibrováním rýhovanými, ježkovými nebo pneumatickými válci, vibrováním vibračními deskami, vibračními válci apod. Nejlepším násypovým materiálem je štěrkopísek s malým podílem jílu. Základová spára se musí chránit před působení klimatických vlivů.

- Zabezpečovací práce – zajištění stability stěn výkopu - roubení a pažení stěn výkopu, odvodnění stavební jámy, čerpání vody, vytváření příjezdových komunikací.

- Dokončovací práce – úpravy povrchových ploch (např. humusování, zatravnění, zpevnění ploch).

## B. Druhy zemních konstrukcí

- Výkopy

  - stavební jámy – rozměr větší než 2 m, minimální šířka 2m,

  - rýhy – převládá délkový rozměr, maximální šířka 2m,

  - šachty – převládá hloubka, max. půdorysná plocha 36 m2 .

Obr. 1: Schéma výkopů

- Sypané konstrukce

  - násypy – nasypaná vrstva nad původním povrchem území

  - zásypy- vyplň vykopaných prostorů

  - obsypy

Základová spára

Je to plocha, kterou konstrukce základu přenáší zatížení stavby do základové půdy. U plošných základů se jedná o plochu mezi tělesem základu a základovou půdou, u hlubinných základů o paty opřených konstrukcí. Základová spára se předává čistá, suchá, pečlivě srovnaná a zaměřená. O převzetí základové spáry se provede zápis do stavebního deníku.

Požadavky na základovou spáru:

- nezámrzná hloubka – musí být minimálně 80cm pod úrovní terénu, v soudržných zeminách 1,2 – 1,5 m,

- únosnost,

- stejnorodost,

- rovinnost, suchost a ochrana proti povětrnostním vlivům.

Zdroj: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2137

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. DRUHY STAVEBNÍCH VÝKRESŮ

Zdroj: dumy.cz/stahnout/103025

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

7.1 MĚŘÍTKA

7.2 KÓTY

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

Písemečka   27. 4. 2022

1. Druhy stavebních výkresů (7x)

2. Obrázek umístění obrazu, popisu a jiných údajů

3. Velikosti formátů: A4, A3, A2

4. Jaké měřítka (2x) se volí pro stavební výkresy – půdorysy, řezy, pohledy

5. Kóty: Obrázek „20“ včetně textu (jak se kreslí a jaké je prodloužení pomocné čáry)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. STAVEBNÍ MATERIÁLY			27. 4  2022

8.1 ROZDĚLENÍ PODLE PŮVODU

Podle původu rozeznáváme:

a) Stavební materiály přírodní, které vznikly

- z anorganických (nerostných)látek (kámen, písek, apod.)

- z organických látek (dřevo apod.)

b) Stavební hmoty umělé, které vznikly

- z anorganických látek (cihla, cement, beton, sklo apod.)

- z organických látek (plasty, laky apod.)

- kombinací anorganických a organických látek (dřevocementové desky apod.)

Podle vlastností rozeznáváme stavební materiály:

- tvárné (hlína, asfalt)

- pružné (guma, ocel)

- křehké (sklo)

- tvrdé (kámen)

- tepelně izolační

- zvukově izolační

8.2 ROZDĚLENÍ PODLE POUŽITÍ

Podle účelu použití rozeznáváme stavební hmoty:

- nosné ( zdi, sloupy, stropy, krovy, schodiště apod.)

- nenosné ( výplňové, vyrovnávací apod.)

- ochranné (omítky, nátěry, obklady, izolace, oplechování, krytiny apod.)

- provozní (podlahy, dlažby, mazaniny, okna apod.)

- instalační (kanalizační, vodovodní, plynovodní apod.)

- izolační ( tepelně, akusticky, proti vodě, vlhkosti)

8.3 VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- chemické

- fyzikální

Za hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti stavebních hmot, můžeme pokládat:

- přesnost výrobních rozměrů

- strukturu

- hmotnost

- objemovou hmotnost

- měrnou hmotnost

- pórovitost, zrnitost,  pevnost, pružnost, vlhkost, mrazuvzdornost

- odolnost proti vysokým teplotám

- tepelnou vodivost

- tepelnou akumulaci

- akustickou vodivost

8.4 KERAMICKÉ VÝROBKY

8.4.1 ÚVOD

Keramikou nazýváme výrobky připravené z vhodných anorganických surovin (zejména hlín a jílů) pálením.  Výrobky se vyznačují velkou pevností, přesným tvarem, odolností proti povětrnostním vlivům, tvrdostí,  trvanlivostí aj. Zpracovávají se nejčastěji keramickým způsobem, kdy se nejprve vytvářejí za studena a  potom zpevňují pálením (pálená keramika).

8.4.2 ROZDĚLENÍ PODLE VYUŽITÍ

- cihlářské výrobky

- obkladačky a dlaždice

- kameninu

- zdravotní keramiku

- žáruvzdorné výrobky

- ostatní

8.4.3 KERAMICKÉ SUROVINY

a) Keramické zeminy jsou jemnozrnné usazeniny s průměrem zrn menším než 2 mm.

Dělíme je na:

- jíly (mají víc než 50% zrn velikosti do 0,002 mm)

- hlíny (mají méně než 50% jíloviny)

- spraše (zrna 0,01-0,05 mm)

- písky

b) Ostřiva – jejich účelem je zmenšení smrštění při sušení a vypalování, např. křemenný písek

c) Lehčiva – zvyšují pórovitost střepu, např. křemelina, expandovaný perlit, škvára, piliny apod.

d) Taviva – pomáhají slinutí výrobku při nižší teplotě, např. živec, vápenec, kazivec

8.4.5 VÝROBA CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Celý proces viz exkurze Tondach – Hranice (bohužel v době koronaviru se neuskutečnila)

Výroba Krok za krokem: http://www.vseprovasdum.cz/jak-se-vyrabeji-palene-cihly-heluz.html

- těžba zemin v hliništích

- úprava hlíny

- drcení

- mísení ( za přidání ostřiv, taviv a lehčiv)

- lisování hmoty

- tváření hmoty (cihla, taška, atd)

- sušení (vysoušení na obsah vlhkosti max.  2%, délka sušení cca 2-3 dny)

- vypalování  (kruhové, dnes častější tunelové pece při teplotě cca 900- 1000°C, cca 1-2 dny)

- třídění

- skladování

- expedice

VIDEO

Cihly HELUZ - Jak se vyrábí cihly HELUZ v cihelně Hevlín 11:09 min

https://www.youtube.com/watch?v=19S4J-SnFDc

8.4.6 CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Cihla plná pálená

http://cihelna.hrabcuk.cz/cihla-palena.php

## O cihle pálené

Cihly představují nejrozšířenější stavební materiál, který má výborné vlastnosti. Těmi nejdůležitější jsou dobrá pevnost, nízká hmotnost, výborná schopnost akumulace tepla, zvuková izolace, požární odolnost atd. Navíc pálené cihly nezatěžují tolik životní prostředí. Jsou totiž vyráběné z čistě přírodního materiálu, které jsou lidem tak blízké.

Cihla pro obvodové zdivo HeluzFamily 50 2in1

http://www.heluz.cz/katalog/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo/cihly-heluz-family/heluz-family-50-2in1-8802.xhtml

## Výroba pálené cihly

A jak se plná pálená cihla přesně vyrábí? Za použití rypadel se natěží cihlářská hlína a přepraví se k výrobní lince. Poté se smíchá s dalšími surovinami, které zlepšují vlastnosti cihel. Takto vzniklou směs je nutné dobře smísit a případně provlhčit. Součástí výrobní linky je i proces pasírování, které zajistí rozdrcení větších kamenů obsažených ve směsi. Vzniklá hmota se na šnekovém lisu přetváří do souvislého pásu, který se dále rozřezává na jednotlivé cihly. Plní cihly se poté cca 5 - 7 dní suší v tak, aby maximální vlhkost nepřesahovala 2%.

Sušení probíhá ve vnitřní sušárně a pro sušení se využívá zbytkové teplo z vypalovací pece. Usušené plné cihly se dále vypalují ve vypalovací peci při teplotě cca 900 °C. Po vypalovacím procesu se cihly ukládají na palety, probíhá jejich balení a expedice.

Prvky pro vodorovné kce

Stropní vložky Heluz Miako

http://www.heluz.cz/katalog/keramicke-stropy-heluz-miako/stropni-vlozky-heluz-miako/heluz-miako-19-62-5-6578.xhtml

Stropní vložka HELUZ MIAKO
Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Tento typ stropní konstrukce je zvláště velmi výhodný pro obytné místnosti, neboť keramický cihelný podhled je zárukou dokonalé a čisté omítky, bez následného tzv. „mapování“. Protože se jedná o homogenní zmonolitněný typ stropu, nezvnikají ani žádné dodatečné poruchy a deformace. Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou zárukou zdravého a hygienického bydlení.

Pálená krytina

Tondach

http://tondach.rtrk.cz/?scid=69493&kw=7830768&pub_cr_id=26269428506

# TONDACH - Vznik střešních tašek    - výroba

https://www.youtube.com/watch?v=C8GNrs_ROQ0

Videoukázky

Tondach 1. Část  Příprava střešní plochy

youtubetondach

youtubetondach 1 časť

https://www.youtube.com/watch?v=PnTMEbq-YpE

Tondach2. Část  Přípravapokládky

youtubetondach 2 časť

https://www.youtube.com/watch?v=d7iz0gNlZMM

https://www.youtube.com/results?search_query=youtubetondach

Tondach3. Část  Pokládka tašek

youtubetondach3časť

https://www.youtube.com/watch?v=NgDsKDOPyPA

Tondach4. Část  Montáž štítu

youtubetondach4časť

https://www.youtube.com/watch?v=_8g3iwPP_-Q

Tondach 5. Část  Montáž hřebene střechy

youtubetondach5časť

https://www.youtube.com/watch?v=_8g3iwPP_-Q

Tondach6. Část  Montáž nároží

youtubetondach6časť

https://www.youtube.com/watch?v=5g22Wgtf2SE

Tondach7. Část  Montáž úžlabí

youtubetondach7časť

https://www.youtube.com/watch?v=691QR1n4XfA

Tondach8. Část  Těsnící pás okolo komína

youtubetondach8časť

https://www.youtube.com/watch?v=Srk72nXrGJk

Tondach9. Část  Stoupací komplet

youtubetondach9časť

Tondach10. Část  Přestupový komplet

youtubetondach10časť

Tondach11. Část  Protisněhový systém

youtubetondach11časť

Tondach12. Část  Přichytávání tašek

youtubetondach12časť

Tondach13. Část  Prosvětlovací taška

youtubetondach13časť

Stavba domu krok za krokem

https://www.youtube.com/watch?v=eeJM7ZXs1lA&list=PLi7KDAebRxjfQRLkJ9LBgEh9lDbJNn4gG

Stavba pasivního domu

https://www.youtube.com/watch?v=zItK0O69zzQ

https://www.youtube.com/watch?v=zItK0O69zzQ

Stavba rodinného domu část 1. – Základy

youtube stavba rodinného domu 1. část Základy

Jak na základy

http://www.youtube.com/watch?v=7wYPUNj5eYQ

Stavba rodinného domu část 2. – Stěny

youtube stavba rodinného domu 2. část stavba zdí

Stavba rodinného domu část 3. – Stropy

youtube stavba rodinného domu 3. část stavba stropu

Stavba rodinného domu část 4. – Krov

youtube stavba rodinného domu 4. Část krov

Stavba rodinného domu část 5. – Střešní krytina

youtube stavba rodinného domu střešní krytina5. Část

Videa do výuky:

VIDEO: stavba rodinného domu z Ytongu  18:10 min

https://www.estav.cz/cz/1740.video-stavba-rodinneho-domu-z-ytongu

# Jak se staví dům jedním tahem  (3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=lzrtG58cTY8

# Jak se staví dům za 3 minuty  dřevostavba (3  min)

https://www.youtube.com/watch?v=MMH90rVsD1I

Jak se pokrývají střechy – provede pokrývač

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/210572230470016-standa-hlozek-pokryvacem/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

8.5. BETONY                               4. 5. 2022

ROZDĚLENÍ A POUŽITÍ

https://www.stavebni-vzdelani.cz/beton-na-zaklad/

Pevnost betonu se odvíjí od náročnosti základové konstrukce. Pro klasický betonový základ pod nosné stěny rodinných domů používáme beton s označením C12/15 (B 15 – staré značení)

nebo kvalitnější C16/20 (B 20) (pro staticky nenáročné stavby!).

https://www.stappa.cz/beton-a-betonovani-zakladu-rodinneho-domu.html

Třída a druh betonu, který je třeba pro stavbu použít, pochopitelně vychází z výpočtů daných projektantem, případně statikem, který projekt realizoval a zohledňuje místní poměry (sklon terénu, druh zeminy, únosnost podloží, požadované zatížení, atd.) U menších staveb se dá vycházet i z obecných zkušeností a znalostí. Obecně platí, že pro klasické rodinné domy při standardních zakládacích podmínkách (rovinatý pozemek a soudržné zeminy) se obecně a nejčastěji používá do základových pasů beton pevností třídy C12/15 lépe C16/20.

Beton na základovou desku bývá zpravidla o třídu vyšší, tedy C16/20 případně C20/25.

U monolitických stropů se používají betony vyšších pevnostních tříd (C20/25, C25/30 případně C30/37) v závislosti na rozponu a plánovaném zatížení stropu.

OZNAČENÍ BETONŮ

Dříve se beton označoval velkým počátečním písmenem slova beton tedy „B“ a číslem (např. B20) určující pevnost daného betonu v tlaku v MPa po 28dnech stáří betonu. Takto označený beton vyhovuje pevnosti v tlaku 20 MPa.

Dnes se již podle nových evropských norem používá pro označení betonu písmeno „C“, které je počátečním písmenem anglického slova Concrete (česky náš známý beton)

např. C 16/20: První číslo udává pevnost betonu v tlaku stanovenou na válci a druhé číslo udává pevnost betonu v MPa stanovenou na krychli. Staré označení B20 tedy odpovídá označení C 16/20. Druhá z číslic tedy označuje námi požadovanou a hledanou pevnost betonu, kterou potřebujeme zvolit vzhledem k našim požadavkům.

Písemečka  11. 5. 2022

1. Staré označování betonů např.„B20“ znamená:

2. Jaké písmeno se používá pro nové označení betonů a jaký je smysl slova:

3. Jaký beton použijete pro základové pasy

4. Jaký beton použijete na základovou desku

5. Jaký beton použijete na stropy

6. Jaké znáš keramické zeminy pro výrobu cihlářkých výrobků (4)

7. Význam a představitel ostřiv

8. Význam a představitel lehčiv

9. Význam a přesdstavitel taviv

10. Jaká je teplota ve vypalovací peci pro výrobu pálené cihly

BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ

https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/do-zakladu-domu-patri-beton-kdo-jej-chce-sidit-sidi-cely-dum-40061782

## Základové pasy

Při zakládání stavby tzv. betonovými pasy se na pozemku vybagrují rýhy (základové spáry) o hloubce 80 až 120 cm, tedy tak hluboké, aby dosahovaly do nezámrzné hloubky v dané lokalitě. Jejich šířka bývá zhruba 50 až 60 cm.

Jsou-li rýhy hotové, položí se na jejich dno – základovou spáru tzv. zemnicí pásek, který je třeba podložit tak, aby byl zhruba 5 cm nade dnem.

Do rýhy se vylije tzv. první stupeň základového pasu, tedy vrstva vysoká zhruba 50 až 60 cm. Obvykle se používá beton s označením C12/15 (B15), lépe C16/20 (B20). Právě touto vrstvou (někdy dokonce pod ní) vedou prostupy pro eškeré instalace, tj. pro kanalizaci a vodu.

Na vrstvu litého betonu se pak obvykle staví druhý základový stupeň, tentokrát už provedený z tzv. ztraceného bednění. To tvoří betonové tvárnice, které se betonem dovezeným z betonárny zaplní a vše dohromady vytvoří jednolitou betonovou stěnu.

Betonování základových pásů | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34   8:02

Zakládání, armování a betonování ztraceného bednění | e4 dům svépomocí https://www.youtube.com/watch?v=8vFICeVO_RU

Betonování ztraceného bednění | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí https://www.youtube.com/watch?v=YQPjSPUgGuU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

3.8 BETONY

Použití betonu: (viz průběh stavby – základy, základová deska apod.)

- základy

- stropy

- podlahy

- zdivo

- apod.

3.8.1  SLOŽKY BETONU

A. Pojivo

K výrobě betonu lze použít všechny druhy cementů.

B. Kamenivo

C. Voda

Pro výrobu betonu musí ……. a tvrdnoucího betonu.

3.8.2  POMĚR KAMENIVA

Pro kvalitnější betony:   ……

Pro betony menších pevností: …….

3.8.3  POMĚR CEMENTU KE KAMENIVU

Prostý beton:   ……

Železový beton:   ……

3.8.4  POMĚR VODY K CEMENTU

Je prokázáno, že k úplné hydrataci 1 kg cementu je zapotřebí min. 0,23 litrů vody.

8.6 HORNINY  							        11.  5. 2022

Horniny pro stavební účely se používají bez úpravy nebo po vhodné mechanické úpravě (drcení, třídění).

8.6.1  VYVŘELÉ HORNINY

Vznikly ztuhnutím žhavého magmatu – směsi nerostů roztavených pod zemským povrchem.

- hlubinné		 žula, syenit, gabro

- žilné		              žilný křemen

- výlevné	              čedič, diabas, znělec

8.6.2  USAZENÉ  HORNINY

Vznikají převážně usazováním rozrušených a rozpadlých hornin.

Štěrky a písky se používají hlavně do malt a betonů a z hlíny, jílu a jílovitých zemin se vyrábějí keramické výrobky (dříve probírané cihly, střešní tašky, ….)

- mechanické		                kamenná suť, štěrkopísek, písek, pískovec, křemenec, jíl, hlína

- chemické		                travertin, aragonit

- organogenní                              vápenec, dolomit, uhlí, asfalt, ropa

8.6.3  PŘEMĚNĚNÉ  HORNINY

Vznikly přeměnou vyvřelin působením vysokých teplot, tlaků, chemických látek, plynů a vodních par.

- tlakem		               mylonity

- teplotou		               antuka

- tlakem i teplotou                     krystalický křemenec a vápenec, některé druhy břidlic

8.6.4  KAMENIVO PRO STAVEBNÍ ÚČELY

Přírodní štěrk je možno získat těžbou nezpevněných usazenin, které vznikly rozpadem hornin a nerostů.

Říční štěrk a písek  se těží přímo z řek, je většinou čistý.

Kopaný štěrk a písek obsahuje někdy značné množství jílu a hlíny. Štěrk a písek se od sebe liší poue velikostí. Písek je kamenivo drobné s velikostí zrn do 4 mm. Za štěrk se pokládá hrubé kamenivo se zrny většími než 4 mm.

Rozdělení:

- drobné kamenivo –

- hrubé kamenivo –

- štěrkopísek –

- štěrkodrť –

- výsivky –

8.7 POJIVA  						15. 6. 2022

Žádné stavební práce se neobejdou bez pojiv, zejména bez vápna, sádry a cementu.

http://home.tiscali.cz/chemie/pojiva.htm

Rozdělení:

- vzdušná

- hydraulická

8.7.1  VZDUŠNÁ POJIVA

http://homel.vsb.cz/~khe0007/Predmety/Stavebni%20hmoty/Prednaska_c.3_a_4.pdf

Vápno a vápenná malta
Pálené vápno (oxid vápenatý CaO) se vyrábí ve vápenkách tepelným rozkladem vápence:
CaCO3 CaO + CO2

Reakcí páleného vápna s vodou vzniká málo rozpustný hydroxid vápenatý Ca(OH)2 neboli hašené vápno:
CaO + H2O Ca(OH)2

Vápenná malta je směsí vápna, písku a vody. Její tvrdnutí je založeno na reakci hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 s oxidem uhličitým CO2, při níž vzniká nerozpustný uhličitan vápenatý CaCO3:
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

http://home.tiscali.cz/chemie/pojiva.htm

Sádra (CaSO4 · ½ H2O)
Výroba: opatrným pálením rozemletého sádrovce (CaSO4 · 2 H2O) při teplotě do 170°C. Po promíchání s vodou rychle tuhne a mění se opět na dihydrát síranu vápenatého.
Použití: upevňování elektrických vodičů v domovních rozvodech, vyplňování děr a prasklin v omítkách bytů, ozdoby na stěny a stropy památkových budov, odlitky soch atd.

http://home.tiscali.cz/chemie/pojiva.htm

C. Hašení vápna

Při styku vápna s vodou dochází k hašení vápna, vzniká hydroxid vápenatý neboli hašené vápno. Při hašení dochází ke značnému zahřátí. Nutná je také zvýšená bezpečnost při procesu hašení.

Hašení vápna - viz Praxe.

Zdroj dalších informací:

http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=62&t=138

Vápno je žíravina, po vstříknutí hasícího se vápna do oka může dojít i k takovému poškození oka jež vede k ztrátě zraku.
Používejte ochranné pomůcky (přiléhavé brýle (lyžařské) - plexi-štít, rukavice, výborný je ochranný plášť do deště, pracovní obuv, pracovní čepice). 
Při hašení vápna se bude uvolňovat velké množství tepla, sud bude horký, vápenná kaše bude bublat a občas může dojít k vystříknutí, až vystřelení hašeného vápna ze sudu.
Dbejte maximální opatrnosti, zabraňte přístupu ostatním osobám především dětem a domácím mazlíčkům.

Dnes se již hašení vápna provádí v ocelových sudech o objemu 200 litrů.

Neuvádí li výrobce jinak, tak se zpravidla do 200 litrového ocelového sudu napustí až 120 litrů vody a postupně se do této vody sype maximálně 60 kg ( 3 pytle po 20 kg ).
Můžeme vyhasit samozřejmě i menší množství vápna, například jen jeden pytel 20 kg a
vody pak bude potřeba jen zhruba 40 litrů.

D. Použití vápna

Ve stavebnictví se vápno používá  ve formě hydrátu – vápenný hydrát. Příprava hydrátu probíhá dvojí cestou:

- mokrou (, teplota 70-80°C, vzniká vápenná kaše). Smíchaná s pískem = malta

- suchou (průmyslový způsob, menší přebytek vody, teplota dosahuje téměř 100°C))

Hydroxid vápenatý – rovněž viz Wikipedie

8.7.2  HYDRAULICKÁ POJIVA

http://homel.vsb.cz/~khe0007/Predmety/Stavebni%20hmoty/Prednaska_c.3_a_4.pdf

A. Cement – nejběžnější hydraulické pojivo

V dnešním, užším smyslu slova je cement práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá ve stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí.

Výroba

Cement
Výroba: nejběžnější portlandský se vyrábí z vápence a jílů (poměr 5 : 1). Suroviny se jemně rozemelou, promíchají a vypalují se v rotačních pecích při teplotě až 1450°C do natavení (tzv. slinutí). Vzniklé slínky se po ochlazení smísí se sádrovcem a rozemelou na jemnou, šedou moučku.
Použití: k výrobě betonu

http://home.tiscali.cz/chemie/pojiva.htm

Zdroj: http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/cement/vyroba_cementu.htm

Těžba a drcení suroviny 
Vápence, tufy, břidlice a další horniny jsou těženy v lomech za pomocí odstřelů nebo pouze rypadlem za použití těžké techniky. V drtičích jsou velké kameny postupně rozdrceny zhruba na velikost silničního štěrku.

Příprava suroviny - sušení a mletí 						
Portlandský slinek je směs základních surovin a popílku, strusky a křemičitého písku. Mlýnice rozemelou surovinovou směs na jemný prášek a současně ji vysuší. Poté je rozemletá surovina dále homogenizována.

Výpal
Výpal suroviny probíhá za teploty cca 1450 ºC v rotační peci.  Při procesu známém jako slinování a po následném prudkém zchlazení vzniká díky chemické přeměně surovinové moučky nový produkt – portlandský slínek.

Mletí cementu 
Hotový slínek je uskladňován a dále dopravován do kulových cementových mlýnů, kde je spolu s regulátorem tuhnutí (síranem vápenatým) semlet na velmi jemný prášek – portlandský cement. V průběhu mletí mohou být do mlýnice dávkovány i další složky (vysokopecní granulovaná struska, popílek, vápenec aj.) v závislosti na požadovaném druhu cementu.

Nakládka a doprava cementu 
Cement je uskladněn v oddělených cementových silech podle druhu a pevnostní třídy. Odtud je nakládán volně ložený buď do autocisteren nebo železničních vozů a dopravován k zákazníkovi. Část cementu je zákazníkovi dopravována balená v pytlích do 25 kg.

Druhy a označení cementů

#### Podle složení:

- CEM I -   portlandský cement

Neobsahuje žádnou jinou hlavní složku, pouze portlandský slínek.

- CEM II -  portlandský cement směsný

Alespoň dvě třetiny složek těchto cementů vždy tvoří portlandský slínek, zbývající část je zastoupena jiným materiálem, u nás nejčastěji vysokopecní struskou, vápencem nebo popílkem.

- CEM III -  vysokopecní cement

Kromě portlandského slínku obsahuje alespoň z jedné třetiny také vysokopecní strusku.

- CEM IV - pucolánový cement

Až polovinu tohoto cementu tvoří směs materiálů s pucolánovými vlastnostmi, tedy křemičitého úletu, pucolánů a popílků. U nás se s ním nesetkáte.

- CEM V -  směsný cement

Skládá se maximálně ze dvou třetin z portlandského slínku, z pětiny až poloviny z vysokopecní strusky a ve stejném intervalu se pohybuje také množství směsi pucolánů a křemičitého popílku

Zdroj informací:

http://www.vseprovasdum.cz/jak-vybrat-spravny-cement.html

http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni

Beton
Výroba: připravuje se jako směs štěrkopísku, cementu a vody. Tuhne i pod vodou.
Pokud se do forem, v nichž tvrdne, vloží ocelové pruty nebo ocelové pletivo, tak vzniká železobeton.
Použití: zhotovují se z něj základy domů, mostní pilíře, přehradní hráze, vodní jímky aj.

http://home.tiscali.cz/chemie/pojiva.htm

B. Hydraulické vápno

Tvoří skupinu hydraulických pojiv a obsahuje tzv. hydraulické součásti, jimiž jsou oxid železitý (Fe2O3), oxid hlinitý (Al2O3) a oxid k křemičitý (SiO2). Tyto oxidy dodávají hydraulickému vápnu a cementu schopnost tuhnout a tvrdnout ve vlhku i pod vodou.

8.7.3 POUŽITÍ POJIV OBECNĚ

Ve stavebnictví se pojiva používají hlavně na malty a omítky, betony také na nátěry, suché směsi atd. Čím větší je podíl pojiva ve směsi (maltě, betonu atd.), tím pevnější bude po ztuhnutí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.8 MALTY, MALTOVÉ SMĚSI                             16. 6. 2022

8.8.1 SLOŽKY MALT:

A. Plnivo

Pro výrobu malt je vhodný písek obsahující nejméně 20% max. 70% zrn do průměru 1 mm

B. Pojivo

K výrobě vápenných malt používáme vápno vzdušné i hydraulické.

C. Voda

Voda musí být čistá a chemicky nezávadná, nesmí obsahovat olej či tuky. Nejvhodnější je voda dešťová. Příliš tvrdá voda není vhodná.

Jak se pozná tvrdost vody:

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO – oxid vápenatý a hořečnatý)) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l.

| Pitná voda | mmol/l |
| --- | --- |
| velmi tvrdá | > 3,76 |
| tvrdá | 2,51–3,75 |
| středně tvrdá | 1,26–2,5 |
| měkká | 0,7–1,25 |
| velmi měkká | < 0,5 |

Jak lze změřit tvrdost vody:

Pomocí tyčinek – proužků tvrdosti vody:

http://shop.fkt.cz/tycinky-pro-mereni-tvrdosti-vody+dp35360/

## Jak poznáme, že máme tvrdou vodu?

To, že máme doma tvrdou vodu poznáme obvykle v první řadě tak, že při jejím uvádění do varu nebo vypařování vzniká vodní kámen. Jde o rozpuštěné sloučeniny vápníku, které se usazují právě do podoby tohoto vodního kamene. Vodní kámen se pak objevuje na stěnách nádob, ve kterých tvrdou vodu vaříme, nebo třeba uvnitř bojlerů. Z televizních reklam je pak známé usazování vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou v bubnech a na topných tělesech praček či sušiček při praní prádla.

Zdroj: http://www.chytre-bydleni.cz/mate-doma-tvrdou-vodu-poznate-to-jednoduse

8.8.2 ROZDĚLENÍ PODLE POJIVA:

- malty vápenné

- malty vápenocementové

- malty vápenosádrové

- malty sádrové

- malty cementové

Omítání ruční – video  20 minut, Jan Čenský zedníkem

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/210572230470007-jan-censky-zednikem/

Strojní omítání – video	 5 minut

http://www.youtube.com/watch?v=-QpLgca7wjs

8.9 VLÁKNOCEMENTOVÉ VÝROBKY

Původně se vláknocementové výrobky vyráběly pod nátvem osinkocementové (azbestocementové) výrobky. Poněvadž  azbest má karcinogenní (rakovinotvorné) účinky , přechází se na jiné druhy vláken.

VÝROBKY Z VLÁKNOCEMENTU

A. VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

Současná vláknocementová krytina je vyrobena:

- ze směsi cementu

- organických a anorganických vláken (například celulóza – vlákna  v rostlinách))

- vody

Především, neobsahuje azbestová vlákna.

Viz: http://www.cembrit.cz/

B. VLÁKNOCEMENTOVÉ TROUBY

Použití pro kanalizaci a větrání.

8.10 DŘEVO

Dřevo patří k nejstarším stavebním hmotám. Je jedinou surovinou, která se stále doplňuje, protože dřevo dorůstá.

8.10.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pevnost dřeva je závislá na směru vláken.

Pevnost v tlaku ve směru rovnoběžném s vlákny je 40-75 MPa.

Kolmo k vláknům je ….  menší.

Pevnost v tahu dosahuje hodnoty 145 MPa ve směru vláken.

Kolmo k vláknům je pevnost velice malá především u smrku a borovice.

8.10.2 TECHNICKÉ NÁZVY

A. KULATINA

Jde o takový kmen, který má jeden metr od  tlustšího konce průměr 140 mm a na druhém tečím min. 80 mm včetně kůry.

Použití:

- sloupy

- stojky

- piloty

- mostní kce

B. TYČOVINA

Kmenové dříví, které má jeden metr od tlustšího konce průměr max. 130 mm včetně kůry.

Použití:

- nejčastěji na oplocení

C. PRKNA

Tl. od 10 do 38 mm.

D. FOŠNY

Tl. od 38 do 100 mm.

E. HRANOLY

Tl. od 100 až 180 mm.

F. HRANOLKY

Tl. od 75 až 100 mm.

G. IMPREGNACE

Je hloubková  ochrana dřeva. Pomocí chemikálií chrání dřevo proti dřevokazným houbám  a . proti hmyzu.

Dřevostavba svépomocí

http://drevostavba.w-software.com/

Od pozemku přes projekt až k realizaci. SUPER TIP

8.11 	KOVY

Ve stavebnictví  se kovy uplatňují jako výborný materiál na nosné konstrukce.

Vlastní výroba železa probíhá ve vysokých pecích. Ve vysoké peci dochází k redukci železné rudy a tím k vyloučení železa. Vzniká tak litina ale větší část železa se zpracovává na ocel, která obsahuje zpravidla od 0,02 do 1,5 % uhlíku.

Viz předmět Strojnictví (výroba železa, použití)

8.12 	PLASTY

Rozdělení:

a) přírodní plasty – kaučuk

b) umělé plasty

Suroviny pro výrobu umělých plastů:

- ropa

- uhlík

- zemní plyn

8.12.1 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ PLASTŮ

- polyvinylchlorid (PVC)

- polyetylen (PE)

- polypropylen (PP)

- polystyren (PS)

- polyuretan (PU)

- silikony

Dnes se nejčastěji na stavbě setkáváme s polystyrénovými deskami, které se používají na zateplování fasád.

Video:

## Zateplení fasád

## Kontaktní fasáda – zateplení vnější obvodové stěny

Výhodou nejčastěji používaného vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) je celistvost izolační vrstvy, která pomáhá chránit dům. Dvouvrstvá deska z kamenné vlny FRONTROCK MAX E je ideální pro kontaktní zateplení fasády. Disponuje patentovanou strukturou, jejíž vrchní tuhá vrstva poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání, zabezpečuje dobrou přídržnost stěrkové hmoty i bezpečnou montáž. Měkčí vnitřní strana se optimálně přizpůsobí povrchu fasády. Kotvení je stejné jako u standardních jednovrstvých desek a lze si vybrat mezi kotvením povrchovým nebo zápustným. Izolační deska zachovává prodyšnost stěn, je odolná proti vzdušné vlhkosti a vzniku plísní a hub.

## Video: https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/montazni-postupy-a-navody/montazni-postup-izolace-kontaktni-fasady/

## 1 až 9 videí za sebou cca po 2 minutách

## https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/montazni-postupy-a-navody/

## Zdroj: https://www.rockwool.cz/aplikace/fasady/kontaktni-fasada-zatepleni-vnejsi-obvodove-steny/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

# Postup zateplení fasády polystyrenem - krok za krokem

Videa 5 a 2 minutová

https://www.zofi.cz/postup-zatepleni-fasady-polystyrenem-krok-za-krokem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

# Montážní video - Isover - zateplení kontaktní fasády EPS HD kvalita

Video 2 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=-epxYvnyoWc

# Ostění rohy a další detaily při zateplování | Dodavatel: ISOVER | Svépomocí ŽIVĚ

Video 8 minut

https://www.youtube.com/watch?v=FHNgxEF7dhs

# Zateplení cihlového domu polystyrenem ISOVER GreyWall

Video 14 minut

https://www.youtube.com/watch?v=4vke3e7Rttg

# Montážní video - Isover - zateplení soklu EPS HD kvalita

Video 1:17

https://www.youtube.com/watch?v=djJfldjy6MI

# Montážní video - Isover - zateplení standardní ploché střechy HD kvalita

Video 1 minuta

https://www.youtube.com/watch?v=uVOFesNAVh0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.1 VHODNÉ STAVENIŠTĚ

Zastavovat lze území ….. základových konstrukcí.

-

Domácí úkol:

Roubení s přiloženým vodorovným pažením

Text: Tento typ roubení se používá při hloubení stavebních rýh v soudržných zeminách do hloubky 5 až 6 m

Obrázek + legenda

12.5.-13.5. 2014

Podklady a řešení pro studii RD (2xpůdorys +4xpohledy), M1:100

19.5.-30.5.2014 Souvislá odborná praxe, 2.6.-4.6.2014 exkurze Brno

9.6.20104, 10.6.2014

.

6. STAVEBNÍ MATERIÁLY

učebnice Stavební materiály								19. 9. 2019

VÝZNAM A ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

3.1 ROZDĚLENÍ PODLE PŮVODU

Podle původu rozeznáváme:

a)Stavební materiály přírodní

-

-

b) Stavební hmoty umělé

-

-

-

Podle vlastností rozeznáváme stavební materiály:

- tvárné …….

- pružné …….

- křehké ……

- stálé nebo nestálé ……

- tepelně izolační

- zvukově izolační

3.2 ROZDĚLENÍ PODLE POUŽITÍ

Podle účelu použití rozeznáváme stavební hmoty:

- nosné ( ……………………………………………………………………………..

- nenosné ( …………………………………………………………………………

- ochranné ( ……………………………………………………………………….

- provozní ( ……………………………………………………………………….

- instalační (…………………………………………………………………………

- izolační ( …………………………………………………………………………..

3.3 VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- chemické

- fyzikální

Za hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti stavebních hmot, můžeme pokládat:

- přesnost výrobních rozměrů

-

-

-

-

- až po akustickou vodivost

3.4 KERAMICKÉ VÝROBKY

3.4.1 ÚVOD

Keramikou nazýváme výrobky připravené ………  …………………………………………………………

……………………… ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………..

………………………………………………………………..a potom zpevňují pálením (pálená keramika).

3.4.2 ROZDĚLENÍ PODLE VYUŽITÍ

- cihlářské výrobky

- obkladačky a dlaždice

- kameninu

- zdravotní keramiku

- žáruvzdorné výrobky

- ostatní

3.6 HORNINY  							        26.9.2019

Horniny vznikaly   ……..   přeměněné (metamorfované).

3.6.1  VYVŘELÉ HORNINY

- hlubinné

- žilné

- výlevné

3.6.2  USAZENÉ  HORNINY

- mechanické

- chemické

- organogenní

3.6.3  PŘEMĚNĚNÉ  HORNINY

- tlakem

- teplotou

- tlakem i teplotou

3.6.4  KAMENIVO PRO STAVEBNÍ ÚČELY

Přírodní štěrk …….. nerostů.

Říční štěrk a písek  ……..zakulacená.

Kopaný štěrk a písek …… se zrny většími než 4 mm.

Rozdělení:

- drobné kamenivo –

- hrubé kamenivo –

- štěrkopísek –

- štěrkodrť –

- výsivky –

3.8 BETONY  							  11.11.2013, 17. HOD

Použití betonu: (viz průběh stavby – základy, základová deska apod.)

- základy

- stropy

- podlahy

- zdivo

- apod.

3.8.1  SLOŽKY BETONU

A. Pojivo

K výrobě betonu lze použít všechny druhy cementů.

B. Kamenivo

C. Voda

Pro výrobu betonu musí ……. a tvrdnoucího betonu.

3.8.2  POMĚR KAMENIVA

Pro kvalitnější betony:   ……

Pro betony menších pevností: …….

3.8.3  POMĚR CEMENTU KE KAMENIVU

Prostý beton:   ……

Železový beton:   ……

3.8.4  POMĚR VODY K CEMENTU

Je prokázáno, že k úplné hydrataci 1 kg cementu je zapotřebí min. 0,23 litrů vody.

3.9 MALTY, MALTOVÉ SMĚSI                                      18.11.2013, 18. HOD

3.9.1 SLOŽKY MALT:

A. Plnivo

Pro výrobu malt je vhodný …  do průměru 1 mm

B. Pojivo

K výrobě vápenných malt používáme vápno vzdušné i hydraulické.

C. Voda

Voda musí být čistá a chemicky nezávadná …..příliš tvrdá voda není vhodná.

Jak se pozná tvrdost vody:

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO – oxid vápenatý a hořečnatý)) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l.

| Pitná voda | mmol/l |
| --- | --- |
| velmi tvrdá | > 3,76 |
| tvrdá | 2,51–3,75 |
| středně tvrdá | 1,26–2,5 |
| měkká | 0,7–1,25 |
| velmi měkká | < 0,5 |

Jak lze změřit tvrdost vody:

Pomocí tyčinek – proužků tvrdosti vody:

http://shop.fkt.cz/tycinky-pro-mereni-tvrdosti-vody+dp35360/

## Jak poznáme, že máme tvrdou vodu?

To, že máme doma tvrdou vodu poznáme obvykle v první řadě tak, že při jejím uvádění do varu nebo vypařování vzniká vodní kámen. Jde o rozpuštěné sloučeniny vápníku, které se usazují právě do podoby tohoto vodního kamene. Vodní kámen se pak objevuje na stěnách nádob, ve kterých tvrdou vodu vaříme, nebo třeba uvnitř bojlerů. Z televizních reklam je pak známé usazování vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou v bubnech a na topných tělesech praček či sušiček při praní prádla.

Zdroj: http://www.chytre-bydleni.cz/mate-doma-tvrdou-vodu-poznate-to-jednoduse

19.11.2013, 19 . HOD

3.9.2 ROZDĚLENÍ PODLE POJIVA:

-

-

-

-

-

-

Omítání ruční - video

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/210572230470007-jan-censky-zednikem/

Strojní omítání – video				                                     3.12.2013

http://www.youtube.com/watch?v=-QpLgca7wjs

3.10 VLÁKNOCEMENTOVÉ VÝROBKY                         25.11.2013, 20. HOD

Původně se …. , přechází se na jiné druhy vláken.

3.10.1 VÝROBKY Z VLÁKNOCEMENTU

A. VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

Současná vláknocementová krytina je vyrobena:

Především, neobsahuje azbestová vlákna.

-

-

-

Viz: http://www.cembrit.cz/

B. VLÁKNOCEMENTOVÉ TROUBY

Použití pro kanalizaci a větrání.

26.11.2013, 21.HOD

3.11 DŘEVO

Dřevo patří k nejstarším stavebním hmotám. Je jedinou surovinou, která se stále doplňuje, protože dřevo dorůstá.

3.11.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pevnost dřeva je závislá na směru vláken.

Pevnost v tlaku ve směru rovnoběžném s vlákny je 40-75 MPa.

Kolmo k vláknům je ….  menší.

Pevnost v tahu dosahuje hodnoty 145 MPa ve směru vláken.

Kolmo k vláknům je pevnost velice malá především u smrku a borovice.

3.11.2 TECHNICKÉ NÁZVY

A. KULATINA

Jde o takový kmen ……… min. 80 mm včetně kůry.

Použití:

-

-

-

-

B. TYČOVINA

Kmenové dříví ……… max. 130 mm včetně kůry.

Použití:

-

C. PRKNA

Tl. od 10 do 38 mm.

D. FOŠNY

Tl. od 38 do 100 mm.

E. HRANOLY

Tl. od 100 až 180 mm.

F. HRANOLKY

Tl. od 75 až 100 mm.

G. IMPREGNACE

Je hloubková  ….. proti hmyzu.

Dřevostavba svépomocí

http://drevostavba.w-software.com/

Od pozemku přes projekt až k realizaci. SUPER TIP

3.12 	KOVY

Viz předmět Strojnictví (výroba železa, použití)

2.-3.12.2013, 22.-23.HOD

3.13 	PLASTY

Suroviny pro výrobu umělých plastů:

-

-

-

3.13.1 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ PLASTŮ

- polyvinylchlorid (PVC)

- polyetylen (PE)

- polypropylen (PP)

- polystyren (PS)

- polyuretan (PU)

- silikony

4. ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

4.1 ROZDĚLENÍ PODLE CHARAKTERU SVISLÝCH NOSNÝCH KCÍ

(Viz stavebně konstrukční  třídění pozemních staveb)

a) stěnové

b) ……..

c) ……..

4.2 HRUBÁ STAVBA - CHARAKTERISTIKA

http://www.stavarina.cz/poradna/hruba-stavba-obsah.htm

http://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-hruba-stavba-rodinneho-domu-20831.html

http://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-hruba-stavba-rodinneho-domu-19777.html

Hrubá stavba je realizace „surového“ domu, která nezahrnuje estetické úpravy.

- realizace spodní stavby (výkopové práce + základy)

- realizace veškerých přiléhajících vodorovných i svislých nosných konstrukcí a příček

- realizace krovu a zastřešení domu

- výplně stavebních otvorů v obvodových nosných stěnách.

Hrubá stavba domu tedy nezahrnuje estetické úpravy povrchů s výjimkou zastřešení a osazení okny a vchodovými dveřmi.

Hrubá stavba domu před položením střešní krytiny

4.3 JAK SE STAVÍ DŮM                                                     16.12.2013,  25.HOD

http://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/

A) ……

B) ……

C) ……

D) ……

E) ……

F) ……

G) ……

H) ……

I) ……

4.4 PREFABRIKACE

Prefabrikace označuje hromadnou výrobu stavebních dílů. tzv. prefabrikátů (tedy předvýrobu).

Jednotlivé prefabrikáty bývají vyrobeny nejčastěji z betonu, dřeva, kovu apod.

Snad nejznámějšími betonovými prefabrikáty jsou stavební díly označované jako panely, od jejichž názvu pak pochází sousloví panelové sídliště a označení panelák. Kromě panelů se ale může jednat o celou škálu různých jiných betonových stavebních dílů, např.

- dlaždice

- odvodňovací koryta

- trubky

- sloupy

- tvárnice

- díly pro výstavbu plotů

Obrázková příloha

http://www.prefa.cz/

Schodiště				Stěnové dílce			   Stropní kce

Montovaná dřevostavba z prefabrikovaných dílů

http://www.rdrymarov.cz/drevostavby  - video

http://www.rdrymarov.cz/technologie-vyroby - fotogalerie

17.12.2013,  26.HOD

4.5 SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

Strana 31 nebo 39 (první odstavec)

Nosné konstrukce:

-

-

-

Nenosné konstrukce:

-

-

Zdění nosných konstrukcí

Instruktážní DVD: Heluz

Představení společnosti 	6 minut

Zdění na maltu a pěnu	3 minuty

Komíny			2:16 minut

Zdění komínů

Instruktážní DVD - video: Ytong

Název: Neuvěřitelný příběh mého domu	18 minut

http://www.ytong.cz/cs/content/pruvodce-stavbou.php

Přírodní materiál

Bílý pórobeton Ytong patří mezi nejčistší a hygienicky nejpříznivější stavební materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Přírodní složení je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Nepřidávají se do něj žádné nezdravé chemické látky a má nejnižší míru radioaktivity. Tvárnice Ytong se vyrábí se ze směsi křemičitého písku, vápna a vody, tj. čistých přírodních surovin s nejnižším obsahem přírodních radionuklidů a dosahuje max. hodnoty 0,17, což je až 3x lepší než u keramických materiálů a 2,5 lepší než u šedého pórobetonu.

Reguluje vlhkost v bytě

Pro zdravé bydlení je potřeba zajistit optimální vlhkost vzduchu. Ta by se měla pohybovat v rozpětí od 45% do 55%. Stoprocentně přírodní stavební materiál Ytong slouží díky své struktuře, která je tvořená miliony vzduchových pórů, jako ochranná membrána domu. Právě tyto drobné póry zajišťují, že pórobetonové tvárnice přirozeně dýchají a nedochází v nich ke kondenzaci vodních par. Póry také odvádějí přebytečnou vlhkost z interiéru, nebo ji uvolňují zpět v případě, že je v domě nezdravě přesušený vzduch – tvárnice Ytong fungují jako funkční oblečení, které reguluje tělesnou teplotu a odvádí pot.

Nevytváří podmínky pro vznik plísní

Teplota kolem dvaceti stupňů a optimální vlhkost vzduchu jsou považovány za hlavní podmínky zdravého bydlení – vytváří ideální prostředí, které nepodporuje vznik plísní. Díky alkalickému složení a výjimečným tepelněizolačním vlastnostem bílý pórobeton Ytong potlačuje vznik plísní a pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty. Na stěnách z pórobetonových tvárnic Ytong se nikdy nezačnou šířit plísně - díky optimální povrchové teplotě zdiva a zásaditému složení bílého pórobetonu, které růstu plísní zamezuje.

Stavební pracovní postupy

http://www.ytong.cz/cs/content/pracovni-postupy-ytong-jak-na-to.php

6.-7.1. 2014,  27.-28. HOD

4.6 FUNKCE A ROZDĚLENÍ NOSNÝCH ZDÍ, SLOUPŮ A PILÍŘŮ

Strana 31 nebo 39

4.6.1 ROZDĚLENÍ Z HLEDISKA TVARU:

- sloupy	- ………………………..

- stěny 	- ………………………..

- pilíře		- ………………………..

Obrázky A, B, C, D

4.6.2 POŽADAVKY NA SVISLÉ KCE

A. Architektonické požadavky

B. Statická funkce

Hlavní funkcí svislých nosných kcí je přenášet veškerá zatížení (svislá i vodorovná) ze stropů, střechy a schodišť do základové konstrukce

C. Protipožární funkce

Řeší a dává vyjádření požární technik.

D. Akustické požadavky

Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost Rw (dB) – tj. stěna musí mít dostatečný odpor vůči průniku zvuku ze vzduchu jedné místnosti (nebo vnějšího prostoru) přes konstrukci do místnosti druhé. Nosné stěny s plošnou hmotností větší než 350 kg/m2, např. z cihel a betonu, jsou z hlediska vzduchové neprůzvučnosti zpravidla vyhovující.

V případě lehčích konstrukcí dřevěné kostrové kce  se duté prostory vyplňují akustickou izolací (např. z minerálních nebo skelných vláken).

E. Tepelně technické požadavky

Tyto požadavky jsou stanoveny normou ČSN 730540:2. Norma uvádí požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U (Wm-2K-1), které nesmí být překročeny a hodnoty doporučené.

Poznámka: lehká konstrukce – plošná hmotnost menší než 100 kg/m2

Výpočet celkového tepelného odporu:

Rc = Ri + R + Re			(m2.K.W-1)

Popis výrazů:

R	tepelný odpor konstrukce – zdiva

d	tloušťka zdiva (m)

(	součinitel tepelné vodivosti (Wm-1K-1)

Ri  	tepelný odpor přestupu na vnitřní straně kce = 0,125 (m2.K.W-1)

Re  	tepelný odpor přestupu na vnější straně kce = 0,04 (m2.K.W-1)

Součinitel prostupu tepla:

Příklad 1

Vypočtěte celkový tepelný odpor Rc a součinitel prostupu tepla U obvodové stěny, která se skládá:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Plná cihla HELUZ Family | 50 | 0,055 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně zdiva (i = 8 (Wm-2K-1)

Součinitel přestupu tepla na vnější straně zdiva (e = 23 (Wm-2K-1)

Použijte vzorec: Ro = Ri + R + Re přičemž

Ri = 1/(i

Re = 1/(e

R = Σ d/λ

U = 1/Rc

Posouzení: Vyhovuje ANO nebo NE

Příklad 2								21.1.2014, 31. hod

Vypočítejte tepelný odpor zdiva z YTONGU:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Ytong | 50 | 0,084 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Příklad 3

Vypočítejte tepelný odpor zdiva z Porothermu:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Porotherm 44 P+D | 44 | 0,174 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Příklad 4

Vypočítejte jaká musí být tloušťka zdiva bez omítek aby byla splněna požadovaná hodnota U =0,3 Wm-2K-1 neboli R = 3,33 m2K/W

a) plná cihla, (=0,84 Wm-1K-1

b) beton, (=1,3 Wm-1K-1

c) polystyrén, (=0,039 Wm-1K-1

Vzorec – výpočet – výsledek zaokrouhlete na celé číslo směrem nahoru

27.1.2014, 32. Hod

28.1.2014, 33. Hod.

Příklad 5

Vypočítejte součinitel prostup tepla vícevrstvou konstrukcí pomocí

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Vstupní data:

Skladba stěny

Omítka vápenná, tl. 0,015 mm

HELUZ FAMILY 44 2in1, tl. 440 mm

Omítka prlitová, tl. 0,015 mm

Výpočtová vnitřní teplota: ti = 20°C

Výpočtová vnější teplota pro Val. Meziříčí: te = - 15°C

Výsledky: přepsat nebo nalepit za DÚ

Není nutno zpracovat ale……

Poznámka pro zájemce:

Požadavky na normové hodnoty UN lze nalézt na:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky

Pro běžnou obvodovou stěnu je požadovaný UN = 0,3 Wm-2K-1

Výběr domu pro zpracování Projektové studie do ZAS cvičení:

RD min s dvěma podlažími, střecha může být šikmá i rovná.

Možnosti:

- překreslit a zpracovat vlastní RD

- dle podkladů z internetu

EKONOMICKÉ STAVBY

http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/wlc.php?

http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/dom.php

galerie videí

http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/gal_vid.php

RD RÝMAŘOV  - podklady jsou přehlednější

http://www.rdrymarov.cz/katalog-domu

http://www.rdrymarov.cz/nova-101

EUROLINE  - podklady jsou přehlednější

http://www.euroline.cz/cz/home.html

http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Kompakt-1101.html

Co obsahuje Projektová studie – ZAS cvičení

http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/projektova-studie.html

1)

- Iniciály stavebníka;

- Místo výstavby;

2)

- technickou zprávu

- výkresy jednotlivých podlaží v M 1:100,

- pohledy rodinného domu v M 1: 200,

- podklady pro vypracování situačního plánu:

- půdorys v M 1: 200 s vyústěním inženýrských sítí z domu,

- nároky na el. energii, vodu, roční spotřebu plynu, aproximatívní rozpočet, vzorovou situaci osazení rodinného domu na parcelu a pod.

Projektová studie obsahuje technickou zprávu s uvedením druhu konstrukcí, materiálů, vytápění a spotřebách energie , dále pak zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, aproximativní rozpočet a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1: 200 s informacemi o nárocích na inženýrské sítě.

3.2.2014, 34. Hod.

Opakování, přípravu na písemnou práci:

- co je Rc, Ri, R, Re, U

- úprava jednotek ve vzorci , ,

- výpočet R, U

- dopočítání tloušťky izolace

Video – průběh stavby po dnech

4.2.2014, 35. Hod.

Písemná práce

10.-11.2.2014,  36.-37. Hod

4.7 OTVORY VE ZDECH

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

Úvod

Otvory ve stěnách ….  budovy.

Rozlišujeme:

-

-

-

-

-

Všechny otvory mají …… bez prahu.

DÚ str. 28 (cvičení)

4.7.1 Kreslení oken v pohledu

otvíravé dovnitř, sklápěcí, otvíravé a sklápěcí, dvoukřídlové (křídla otvíravá ven), kyvné, otočné, vyklápěcí (ven)

4.7.2  Kreslení dveří

4x obr (dveře v obložkové zárubni a dveře v ocel. zárubni)

4.7.3 Překlady

Zdroj: http://www.wienerberger.cz/stropy-p%C5%99eklady/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/p%C5%99eklad-porotherm-kp-7.html?lpi=1119439164895

Video SUPER TIP:

http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/videosekvence-zd%C4%9Bn%C3%AD/prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-p%C5%99eklad%C5%AF-porotherm

DÚ detail překladu Porotherm pro zdivo tl. 440 mm

25.2.2014,  38. Hod

4.8 KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

Úvod

Komín je konstrukce …… pro zaústění topidel.

DÚ Obrázek: Základní názvy částí přímého komínu

1-7, 13

4.8.1 FUNKCE KOMÍNU  – ÚČINNÝ TAH

Teplý vzduch a spaliny  ….. rozdíl jejich teplot.

Například měrná hmotnost suchého vzduchu při teplotě 0°C je …….

Měrná hmotnost suchého vzduchu při teplotě 40°C je …….

10.-11.3.2014,  39.-40. Hod

4.8.2 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i.

Video Stavba komínu 15:12 min: http://www.youtube.com/watch?v=BZC_9xJhbWw

17.-18.3.2014,  41.-42. Hod

4.8.3 KONSTRUKCE KOMÍNŮ

Rozdělení

A. Podle konstrukčního uspořádání

- jednovrstvé 	- …………….

- vícevrstvé	- …………….

B. Podle připojování spotřebičů v podlažích nad sebou

- samostatné  	- …………….

- společné 		- …………….

C. Podle uspořádání komínových průduchů

- průběžné   	- …………….

- podlažní  		- …………….

C. Podle velikosti plochy průřezu

- úzké 	   	- …………….

- střední   		- …………….

- průlezné 		- …………….

D. Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu komínového průduchu

- pro plynná paliva	   	- …………….

- pro kapalná paliva   		- …………….

- pro tuhá paliva 		- …………….

4.9 PŘÍČKY

Příčky jsou tenké nenosné stěny, které ……………..a požární.

Rozdělení

A. Podle technologie provádění

- …………..

- …………..

- …………..

Tloušťka zděných příček: …………………

Sádrokartonové příčky

V současné době tyto příčky představují velmi rozšířený typ příčky. Jedná se o příčky kostrové demontovatelné. Obvykle se připevňují mezi nosné části konstrukce stropů

Spoje sádrokartonových desek se začisťují ……….. vláken.

Stavba příčky: http://www.youtube.com/watch?v=ZXWOhYUELVw

http://www.rigips.cz/

Sádrové omítky: http://www.rigips.cz/videa-ke-stazeni/#rigstabil

4.10 STROPNÍ KONSTRUKCE

Stropní kce rozdělují objekt po výšce na podlaží.

Strop se skládá z nosné kce stropu, podlahové kce a kce podhledu.

Keramické stropy Heluz: http://www.heluz.cz/katalog/keramicke-stropy-heluz-miako-114/

Stropní vložka Miako					Stropní nosníky Heluz

Rozdělení stropních konstrukcí:

- klenby

- dřevěné stropy (trámové, fošnové)

- železobetonové stropy (monolitické, prefabrikované stropní panely)

- železobetonové vložkové stropy (např. Miako)

- sklobetonové stropy (průsvitné stropní kce)

- ocelové stropy (ocelové nosníky I s ocelovým záklopem z profilovaného plechu nebo I + Hurdis))

- ocelobetonové stropy (profilovaný plech s železobetonovou deskou)

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Popis konstrukce

Stropní konstrukci tvoří keramické stropní vložky MIAKO a keramobetonové stropní nosníky HELUZ vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Tyto stropní konstrukce lze používat až do světlého rozpětí místností 8000 mm. Po montáži stropních nosníků a stropních vložek se celý strop zmonolitní dobetonováním. Stropní nosníky se vyrábějí v délkách od 1500 do 8250 mm (v modulu po 250 mm). Jejich výška je 175 mm pro světlé rozpětí místností do 6,00 metrů (délka nosníků do 6250 mm) a pro místnosti se světlostí od 6,25 do max. 8,0 m je výška nosníků 230 mm (délka nosníků od 6500 do 8250 mm).

Nad stropními vložkami musí být vždy provedena nadbetonávka v tloušťce 40 nebo 60 mm.

Výška stropní konstrukce tak může být odstupňována po 20 mm s tím, že nejmenší výška je 210 mm a pak 230, 250, 270 a 290 mm.

Osová vzdálenost stropních nosníků je buď 500 nebo 625 mm.

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Standardní výška stropu pro RD do 6 m je 250 mm a rozteč nosníků 625mm.

U delších rozpětí snížit rozteč nosníků na 500 mm.

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Stropy HURDIS

http://stavba.tzb-info.cz/stropy/9687-vyhody-hurdisek-oceni-i-soucasni-stavebnici

http://www.kmbeta.cz/

Hurdis 1 – rovné čelo		Hurdis 2 – šikmé čelo

Skadba stropu

Zdroj: http://www.profiblok.cz/sortiment/PROFIBLOK/8.4.html#nav

Popis konstrukce

Keramické stropy si získaly největší oblibu na konci minulého století právě pro svoji jednoduchost, přesnost a mimořádnou únosnost. Keramické duté tvarovky Hurdis určené pro montáž stropu mají nízkou hmotnost, což také umožňuje ruční montáž bez stavební mechanizace, a navíc dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Jsou proto vhodné pro individuální výstavbu rodinných domů a bytových jednotek. V případě pozdějších úprav a přestaveb domu jsou velmi variabilní, například není problém udělat otvor pro jiné, nové schodiště. Stropy PROFIDECK je možné ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva s vhodnou únosností, tedy jak páleného (např. PROFIBLOK), tak třeba vápenopískového (SENDWIX).

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/stropy/9687-vyhody-hurdisek-oceni-i-soucasni-stavebnici

Video:

# DEKTRADE ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM ANIMACE A VIDEO !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

# Betonování základových pásů

https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34

# Betonování ztraceného bednění 6:22

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35869165&feature=iv&src_vid=zNuoI2f0cRc&v=YQPjSPUgGuU

# Příprava na betonování MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:35

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_606037009&feature=iv&src_vid=NdePaLHGZsw&v=q3UeLmsAFtw

# Betonování MIAKO stropu | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 6:43

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3599769339&feature=iv&src_vid=q3UeLmsAFtw&v=x7_iglDs2Yo

Zde tisk na 13. 2. 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obrázková příloha

7.4.2014

8.4.2014

4.11 SCHODIŠTĚ  (87)

Schodiště je soubor prvků ….. nejčastěji v podlažích budov.

4.11.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Doplňte:

Schodišťové rameno –

Schodišťový stupeň –

Podesta –

Zrcadlo –

Zábradlí –

Výstupní čára –

Sklon schodišťového ramene –

4.11.2 SKLON SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN (90-91)

Doplňte:

Rampová

Mírná

Běžná

Strmá

Žebříková

14.4.2014 KINO

4.11.3 ROZMĚRY A USPOŘÁDÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ (95-97)

Doplňte:

Chůze po schodišti ….. h k šířce stupně b.

Vzorec 2h + b = 630 mm

Tuto hodnotu lze snížit až na 600 mm   …… 130mm v jejich nejužším místě.

15.4.2014

4.11.4 PODCHODNÁ A PRŮCHOZÍ VÝŠKA (98-99)

Podchodná výška

Nejmenší přípustná podchodná výška  h1 ……..až na 2100 mm.

Vzorec:

Průchodná výška

h2 se měří ….. , kde 1900 mm je hodnotou doporučenou.

Vzorec:

4.11.5 ROZMĚRY RAMEN (97)

Nejmenší dovolená průchodná šířka:

Pro rodinné domy:  ……………..

Pro bytové a občanské stavby: …………..

Počet stupňů:

- hlavní schodiště ……..

- pomocné schodiště nebo uvnitř bytů: ……..

4.11.6 NÁVRH TVARU SCHODIŠTĚ  (105)

Určení počtu a rozměrů stupňů

h =

b =

D =

V =

n =

Pro daný typ budovy ……… 170 mm).

Doplňte výpočet až po D = 7 x 280 = 1960 mm

Poznámka:  - konzultace a dotazy k výpočtu

- vynesení tvaru schodiště viz Cvičení úkol č. 8

4.11.7 KONSTRUKČNÍ TYPY SCHODIŠŤ  (107-118)

A. Vřetenové

Konstrukční … a na vnitřní tzv. vřetenovou stěnou.

B. Visuté

Konstrukční princip ….. uložené do schodišťových stěn.

C. Schodnicové

Schodnice je šikmý nosník ……. i nad stupně.

D. Pilířové

Viz naše škola

E. Konzolové

F. Deskové

Desková …  úpravou.

G. Zavěšené

Konstrukce schodiště …. , případně podlahové konstrukce.

4.12 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE   			                         29.4.2014

Střecha chrání ….. i tepelně izolační.

4.12.1 ZÁKLADNÍ PRVKY STŘECHY

A. Konstrukce

-

-

-

B. Tvar

-

-

-

C. Velikost sklonu

-

-

-

-

-

-

-

-

Domácí úkol:

Konstrukce krovu

Zdroj: http://stavitel.ihned.cz/c1-17625310-novodobe-krovy

Návrh a kreslení schodiště, podklady pro cvičení				5.5.2014

5. ZEMNÍ PRÁCE    STRANA 139,  uč. POS I			6.5.2014

Zemní práce a zakládání staveb jsou první práce, které se při stavební činnosti provádějí.

5.1 VHODNÉ STAVENIŠTĚ

Zastavovat lze území ….. základových konstrukcí.

5.2 ZEMNÍ PRÁCE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Rozdělení:

-

-

-

Přípravné práce

Zahrnují ….   a pařezů.

Hlavní zemní práce

Mezi hlavní … , odvodnění stavební jámy atd.

Dokončovací zemní práce

K dokončovacím zemním pracím patří ….. Osetí travním semenem.

Domácí úkol:

Roubení s přiloženým vodorovným pažením

Text: Tento typ roubení se používá při hloubení stavebních rýh v soudržných zeminách do hloubky 5 až 6 m

Obrázek + legenda

12.5.-13.5. 2014

Podklady a řešení pro studii RD (2xpůdorys +4xpohledy), M1:100

19.5.-30.5.2014 Souvislá odborná praxe, 2.6.-4.6.2014 exkurze Brno

9.6.20104, 10.6.2014

6. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE    STRANA 154,  uč. POS I

Zatížení vyvozené …… (zpravidla pilot).

Rozdělení základových kcí:

plošné

hlubinné

6.1 PLOŠNÉ ZÁKLADY

Podle tvaru:

-

-

-

-

Podle použitých hmot:

-

-

-

Základové pásy rozdělujeme na prosté …….. železobetobové ….. (od vodorovné).

Obrázek 186: Základové pásy z prostého betonu a,b

6.1.1 HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY

Pokud jde o klimatické vlivy, musí být základová spára umístěna  v nepromrzající hloubce, tj. 0,8 m pod povrchem území.

Obrázek 192: Hloubky založení A,B

6.1.2 ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY PŘI ZAKLÁDÁNÍ

Je-li základová spára umístěna ….. od spodní hrany výkopu.

( = úhel vnitřního tření zeminy (obvykle 30-45°)

Obr. 196

16.6.2014 Doplnění úkolů z předchozích hodin

Časopis Instalatér č.3 – Novinky v oboru TZB

6.2 HLUBINNÉ ZÁKLADY   (160)

Hlubinné základy … mezi pláštěm a zeminou.

Obr. 197 A,B

Podle způsobu stavění se rozlišují na:

pilotové

šachtové pilíře

základové studny

Průběh stavby po dnech SUPER TIP pro nadšence stavění

### [STAVBA HJ] První den stavby - YouTube					15.10.2013

Skrytí ornice, vybagrování základové spáry.

http://www.youtube.com/watch?v=x2e0D4zX-7Y

### [STAVBA HJ] Druhý den stavby - YouTube					16.10.2013

Zalití základové spáry betonem.

http://www.youtube.com/watch?v=-eYEp-6BYTM

### [STAVBA HJ] Čtvrtý den stavby 						16.10.2013

Ztracené bednění, ležatá kanalizace a štěrkopískový zásyp pod základovou desku.

http://www.youtube.com/watch?v=4t53jRY0tzM

### Betonování ztraceného bednění.mpg 					5.11.2013

### Ukázka

http://www.youtube.com/watch?v=3oQzCpnP24s

### [STAVBA HJ] Pátý den stavby 						5.11.2013

Zhutnění zásypů pod základovou desku, příprava na zateplení ztraceného bednění Perimetrem, příprava armatur základové desky.

http://www.youtube.com/watch?v=gXfj7Z9RFgA

### [STAVBA HJ] Osmý den stavby - ráno 					5.11.2013

Zateplení soklu Perimetrem (přibude ještě jednou 100mm), a kari síť - přesahy, vypodložení.

http://www.youtube.com/watch?v=dr3XGQVeju8

### [STAVBA HJ] Osmý den stavby - odpoledne 					5.11.2013

Betonování základové desky.

http://www.youtube.com/watch?v=j3soIMfbJjY

### Betonování základové desky RD 						5.11.2013

Ukázka

http://www.youtube.com/watch?v=NRQYaV4xeJk

### [STAVBA HJ] Sedmnáctý a osmnáctý den stavby 				2.12.2013

Hydroizolace a radonoizolace v jednom - Bitagit AL.

http://www.youtube.com/watch?v=QZM_Iz7-b5k

### [STAVBA HJ] Devatenáctý den stavby 					2.12.2013

Vylití krycího potěru na hydroizolaci

http://www.youtube.com/watch?v=iXiUoLCzFHc

### [STAVBA HJ] Dvacátý sedmý den stavby 					2.12.2013

Odstranění bednění krycího potěru hydroizolace, navezení zdiva Porotherm Profi 24 P+D a 14 P+D.

http://www.youtube.com/watch?v=kpghU7UJWXo

### [STAVBA HJ] Třicátý šestý den stavby 					2.12.2013

Založení prvních řádků cihel, kontrola kompletního vypěnění ložné plochy mezi 1. a 2. šárem.

http://www.youtube.com/watch?v=-1hzwv_FV7g

### [STAVBA HJ] Třicátý sedmý den stavby 					3.12.2013

Zdivo do 2 m (8 šárů), komplet záběry exteriéru i interiéru.

http://www.youtube.com/watch?v=Msm5XpMUIJQ

### [STAVBA HJ] Třicátý devátý den stavby 						3.12.2013

Pokračování ve zdění. Zdi vypadají moc pěkně a rovně. Objevují se již otvory pro okna.

http://www.youtube.com/watch?v=eGyXgfa3cjw

### [STAVBA HJ] Čtyřicátý čtvrtý den stavby 						3.12.2013

Připraveno pro překlady, na betonování sloupků a věnců. Odpadové hospodářství.

http://www.youtube.com/watch?v=OCcbA5XMN9A&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Čtyřicátý šestý den stavby 						3.12.2013

Bednění pro betonování věnců

http://www.youtube.com/watch?v=89XibuKlUJo&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Padesátý třetí den stavby

Vybetonované věnce a nosné sloupky

http://www.youtube.com/watch?v=u1JwUNso4WM&list=PLCEE9304F89A15309	3.2.2014

### [STAVBA HJ] Šedesátý čtvrtý den stavby 						3.2.2014

Položené předpjaté betonové stropní panely

http://www.youtube.com/watch?v=-M-Xo1QGc6Y&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Šedesátý sedmý den stavby 					24.3.2014

Obetonávka stropních panelů, zálivková betonáž mezi panely včetně zálivkové výztuže, penetrační lak pro natavení svislé hydroizolace, založení příček 1.NP - garáž, technická místnost.

http://www.youtube.com/watch?v=ublmxmWA1w8&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sedmdesátý první den stavby 					24.3.2014

Věnce, podezdívka 2. NP. Rýsují se okna a vikýře.

http://www.youtube.com/watch?v=S4oiFiZ7qD0&list=PLCEE9304F89A15309

### Sedmdesátý pátý den stavby							24.3.2014

Věnec v 2. NP, výztuž pro napojení příček na věnec,

http://www.youtube.com/watch?v=N7cVPeNOQ9A&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sedmdesátý šestý den stavby 					31.3.2014

Stejné jako předchozí video, akorát navíc záběry 2. NP.

http://www.youtube.com/watch?v=SuN63IYaGVA&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Osmdesátý druhý den stavby 					31.3.2014

Příčky v 1. NP, koupelna, záchod, okno mezi nimi, pracovna. Detaily spar a napojení; betonový potěr štítů.

http://www.youtube.com/watch?v=T-Xt7X2RHBQ&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Osmdesátý osmý den stavby 					1.4.2014

Drenáž, vertikální hydroizolace, průseky ve věnci na stoupačky

http://www.youtube.com/watch?v=JI9InoRPBpE&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Devadesátý pátý den stavby

Krovy

http://www.youtube.com/watch?v=u7akQQs7uvw&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto druhý den stavby

Krovy pokračování

http://www.youtube.com/watch?v=sK9fZgZmVlk&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto osmý den stavby

Příčky 2NP, krov, vikýře

http://www.youtube.com/watch?v=racIyYi9Nrw&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto čtrnáctý den stavby

Výztuže schodiště, střešní okna zevnitř.

http://www.youtube.com/watch?v=h4qnkVPk-cw&list=PLCEE9304F89A15309

http://www.youtube.com/watch?v=7U3jxdRbKWE&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto dvacátý sedmý den stavby

Střecha a schodiště

http://www.youtube.com/watch?v=GZSPA7ijKFU&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto třicátý druhý den stavby

Schodiště, střecha, zazděné dveře

http://www.youtube.com/watch?v=_kgViS_oO4w&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto čtyřicátý sedmý den stavby

Před předáním hrubé stavby. Procházka celým domem

http://www.youtube.com/watch?v=07hFsIgViFg&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto šedesátý a sto šedesátý první den stavby - okna

Montáž oken a výsledek

http://www.youtube.com/watch?v=sR1NGmNOOrM&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Střešní okna

Střešní okna a jejich odstup od krokví.

http://www.youtube.com/watch?v=KKED1NgJ134&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto sedmdesátý devátý den stavby;

Vysekaná elektrika, rošty OSB a zateplení, anténní tyč.

http://www.youtube.com/watch?v=r77EWz5ZYjE&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Sto osmdesátý pátý den stavby

Elektrické kabely, izolace střechy, zasádrokartónování vrcholové vaznice

http://www.youtube.com/watch?v=83j2In7TRKQ&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Dvě stě třetí den stavby

Omítky, neprovzdušnost - Izocell AirStop, voda, kanalizace

http://www.youtube.com/watch?v=JWtBm5alzpo&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Dvě stě sedmnáctý den stavby

Hrubé omítky, rozvody, drážky, zapěnění okenních spár

http://www.youtube.com/watch?v=LzZnbFag-HE&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Schodiště

Schodiště

http://www.youtube.com/watch?v=tckGZldCssM&list=PLCEE9304F89A15309

### [STAVBA HJ] Dvě stě dvacátý sedmý den stavby

Štuky, vzduchotechnika, koupelny, voda u střešních oken

http://www.youtube.com/watch?v=cZg5DEm1LMQ&list=PLCEE9304F89A15309

Další odkazy na videa doplňující průběh stavby:

### Montáž tepelné izolace ISOVER

Montážní návod na zateplení podkroví izolací ISOVER, komentář

http://www.youtube.com/watch?v=G57xn4LErsQ

### Stavba rodinneho domu - Krov

Komentář

http://www.youtube.com/watch?v=GnrRciKxQmI

### Stavba rodinneho domu - Stavba zdí

Překlady, přesahy (12 cm min), zdění, komentář

http://www.youtube.com/watch?v=YVLuYvjJqTg

### Bramac - laťování a úžlabí

Komentář

http://www.youtube.com/watch?v=HVnGsubqWjM

### výstavba nízkoenergetického rodinného domu

Průběh dřevostavby, Blower door test (test vzduchotěsnosti stavby), Komentář

http://www.youtube.com/watch?v=Qj_0HmSZ3NI

### Stavba Domu - Základy - 1.etapa

Zrychlené video

http://www.youtube.com/watch?v=OlN-tCallP0

# Stavba svépomocí

Zrychlené video

http://www.youtube.com/watch?v=8ppjEEIKe5s

Anhydritový samonivelační potěr – pro podlahovku apod.

http://www.youtube.com/watch?v=f4qIo5hiyE0

Samonivelačka – srovnání povrchu

http://www.youtube.com/watch?v=H0oVJUE_wBE&list=PLSZvWPIXWLmRQBBFXU0ICsdpKq2h2me5s

Dřevostavba

http://www.youtube.com/watch?v=GYwh--xiKZE

Montáž Lindab Lick

http://www.youtube.com/watch?v=RQrmVO3mYZU

Montáž Lindab Goodlock

http://www.youtube.com/watch?v=8ny1IFdQo8g

# Text boxes

Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.

Šikmé střechy (střecha se sklonem od vodorovné roviny větším než 20°)

musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem (10°).

Ploché střechy

Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína s přirozeným tahem ve výšce nejméně 1 000 mm (obrázek 6). U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm (při zohlednění výšky sněhové pokrývky).